SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

(SST)

# Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni bitumicznych

emulsją asfaltową i grysami w ciągu dróg powiatowych

# Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami

I.  WSTĘP.

- Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyrównaniem lokalnych nierówności nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na drogach powiatowych powiatu włoszczowskiego.

## II. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.

- wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

- Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

- Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

3.   Zaniżenie  - zaniżenie w nawierzchni bez wykruszenia materiału mineralno-bitumicznego.

III.  ZAKRES STOSOWANIA.

- Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie przy usuwaniu uszkodzeń bitumicznej 
nawierzchni spowodowanych ruchem drogowym oraz czynnikami atmosferycznymi.  W zależności od rodzaju uszkodzenia zastosowano technologie określone w SST.

- Zakres prac remontowych obejmuje wykonanie remontu cząstkowego emulsją i grysami pod ciśnieniem (sprzętem specjalistycznym REMONTER) powstałych ubytków i spękań w nawierzchni bitumicznej dróg i ulic powiatowych.

- Szacunkowa ilość mieszanki asfaltowej (emulsyjno-grysowej) przewidziana do wbudowania w okresie realizacji zamówienia – 250 ton.

IV. RODZAJE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH.

Asortyment robót nr 1

Ubytki nawierzchni bitumicznych.

- Frakcję kruszywa oraz ilości emulsji i grysów w zależności od rodzaju uszkodzenia określa tabela.

Asortyment robót nr 2

Wyrównanie lokalnych nierówności  nawierzchni emulsją i grysami.

Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej.

- KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY USUWANIU UBYTKÓW

Miejsca uszkodzone oczyścić dokładnie z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa oraz osuszyć naturalnie lub palnikiem. W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni).

Skropić dno i ścianki otworu emulsją asfaltową. Następnie dokonać mechanicznego wbudowania mieszanki grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem.

Zastosowanie sprzętu specjalistycznego „remonter” natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną emulsją asfaltową umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 5 mm.

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 5 mm lub od 5 do 8 mm) w przypadku głębokich ubytków i stosowania 2-ch frakcji grysów dopuszcza się stosowanie grysu od 6 do 10 mm, przy czym ilość nadziarna i podziarna powinna być jak najmniejsza. Przy wykonywaniu remontu „remonterem” przy jednoczesnym wbudowaniu kruszywa i emulsji pod ciśnieniem nie jest wymagane zagęszczenie za pomocą walca drogowego.

Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu, winno ono być oddane pod ruch samochodowy.

- MATERIAŁY STOSOWANE:

lepiszcze:

- emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 65% (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 40-50ºC,

- emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 70% (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 60-65ºC

Każda zakupiona przez wykonawcę partia emulsji winna posiadać świadectwo jakości.

kruszywa:

- kruszywo łamane (kruszywo bazaltowe) wg BN-84/6774-02 kruszywa powinny mieć „wąski” zakres uziarnienia i posiadać właściwości kl. I lub II gat. I o zwiększonych wymaganiach dot. „czystości” (zawartość fr. < 0.075mm nie większa niż 0,5%) oraz zawartość ziaren nieforemnych (% masy nie więcej niż 20).

Do wykonania remontów nawierzchni bitumicznych użyć do warstwy górnej (frakcje 4/6,3 i 6,3/10) kruszywa bazaltowego, płukanego.

Do pozostałych warstw zaleca się użycie kruszywa bazaltowego.

Nie dopuszcza się użycia kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych.

- ŚREDNIE ZUŻYCIE LEPISZCZA I KRUSZYW:

| Lp | Rodzaj uszkodzenia | Frakcja kruszywa | Ilość emulsji kg/m2 | ## Ilość kruszywa kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rakowiny, porowatości, wąskie spękania | 4/6,3 | 1,2 | 8,7 |
| 2. | uszkodzenia do 2 cm | 6,3/10 | 1,0 | 10,2 |
|  |  | 2/4 | 1,3 | 7,3 |
| 3. | uszkodzenia do 3 cm | 10/12,8 | 2,2 | 36,0 |
|  |  | 4/6,3 | 3,0 | 20,0 |
| 4. | uszkodzenia do 4 cm | 10/12,8 | 3,1 | 49,0 |
|  |  | 4/6,3 | 4,1 | 27,3 |
| 5. | uszkodzenia do 5 cm | 12,8/16 | 4,0 | 62,7 |
|  |  | 6,3/10 | 5,2 | 34,8 |
| 6. | uszkodzenia do 6 cm | 12,8/16 | 4,8 | 76,0 |
|  |  | 6,3/10 | 6,4 | 41,7 |
| 7. | uszkodzenia do 7 cm | 12,8/16 | 5,6 | 90,0 |
|  |  | 6,3/10 | 7,7 | 49,0 |
| 8. | uszkodzenia do 8 cm | 12,8/16 | 6,5 | 105 |
|  |  | 6,3/10 | 8,9 | 56 |
| 9. | uszkodzenia do 9 cm | 12,8/16 | 7,2 | 116 |
|  |  | 6,3/10 | 10 | 63 |
| 10. | uszkodzenia do 10 cm | 12,8/16 | 8,2 | 130 |
|  |  | 6,3/10 | 12 | 70 |

UWAGI:

- frakcje grysów zastosować w zależności od głębokości uszkodzenia,

- ilość kruszywa powinna być taka, aby pokryła dokładnie skropioną powierzchnię,

- ustalenie ostatecznej ilości lepiszcza zależy od:

  - stanu nawierzchni,

  - obciążenia ruchem.

- SPRZĘT STOSOWANY:

Do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych wykonawca winien dysponować następującym sprzętem :

- samochód specjalistyczny „REMONTER” lub maszyna drogowa tego typu – Remonter winien posiadać :

  - dwa zbiorniki na dwie frakcje kruszywa,

  - kompresor zapewniający dokładne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwający z wypełnianych ubytków pył, drobne i luźne kruszywo, wodę oraz wszelkie inne zanieczyszczenia,

  - zbiornik na emulsję,

  - urządzenie do produkcji i wbudowania pod ciśnieniem mieszanki (kruszywo + emulsja).

- OKRES I WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT:

Roboty należy wykonywać w czasie suchej i ciepłej pogody przy temp. otoczenia nie niższej niż  +10ºC.

Temperatura remontowanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5ºC.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji robót remontowych podczas opadów atmosferycznych.

- WYMAGANA JAKOŚĆ ROBÓT:

Nawierzchnia w miejscu naprawionym powinna być: jednorodna, szczelna (ziarna kruszywa powinny przylegać do siebie), szorstka bez śladów przebitumowania, równa (nie powinna zniekształcać profilu poprzecznego i podłużnego drogi).

- OZNAKOWANIE ROBÓT:

Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.4, a dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót.

Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Przy dużym natężeniu ruchu wykonawca uzgodni i wprowadzi ruch wahadłowy.

Za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywany remont nawierzchni, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia, odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy okazania atestów materiałowych na stosowane materiały (kruszywo-bazaltowe, emulsję).

8.2. Badanie i kontrola w czasie robót

Ocena wizualna staranności wykonania oczyszczenia.

Ocena emulsji powinna być oparta na ateście producenta. Wykonawca powinien kontrolować lepkość wg PN-77/C-04014.

  - Sprawdzanie temperatury otoczenia i nawierzchni.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli temperatury otoczenia i nawierzchni co do zgodności z wymogami określonymi w  pkt 5.

  - Sprawdzanie temperatury lepiszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej kontroli temperatury lepiszcza, co do zgodności z wymogami określonymi w pkt 2.

9.   OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową remontu cząstkowego jest 1 Mg wbudowanej mieszanki asfaltowej [1 tona]. Zaleca się całkowite wykorzystanie zasobników emulsji oraz kruszywa w czasie        1 dnia pracy.

Do obmiaru robót przyjęto następującą procedurę:

- przed rozpoczęciem pracy dokonane zostanie zważenie pojazdu załadowanego kruszywem i emulsją przewidzianą do wbudowania, na wadze wskazanej przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego,

- wykonywanie remontu przeprowadzane będzie zgodnie z dyspozycjami przedstawiciela Zamawiającego,

- po zakończeniu pracy dokonane zostanie ponowne zważenie pojazdu w celu określenia rzeczywistego zużycia wbudowanego w remontowane nawierzchnie materiału

Wyniki obmiaru winny być wpisane do sporządzonego protokołu obmiaru robót.

- ODBIÓR ROBÓT

## Rodzaje odbiorów robót:

Wykonywane roboty remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu po zakończeniu określonego przez przedstawiciela Zamawiającego zakresu robót.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się w miarę potrzeb wynikających z zakresu zleconych remontów, polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie realizacji robót umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Z przeprowadzonego odbioru sporządzony zostaje protokół odbioru robót ulęgających zakryciu.

## Odbiór ostateczny - końcowy robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wykonanego zleconego do realizacji zadania.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej i rzeczowej na podstawie: oceny wizualnej, protokołu odbioru robót ulegających zakryciu, protokołów obmiaru robót oraz przedstawionych przez Wykonawcę atestów materiałowych lub świadectw jakości wbudowanych materiałów. Z przeprowadzonego odbioru sporządzony zostaje protokół odbioru robót.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową tj. 1 Mg (1 tona) wbudowanej mieszanki emulsyjno-grysowej.

Cena jednostkowa wina uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST.

Cena jednostkowa obejmuje:

-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

- prace obmiarowe i badań wymaganych w specyfikacji technicznej

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty ubezpieczenia robót i ewentualnych odszkodowań w wyniku zaistniałych szkód 
    podczas wykonywania robót u osób trzecich

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym podatek VAT

- koszty oznakowania frontu robót

- koszty każdorazowego ważenia pojazdów w celu ostatecznego określenia 
    ilości wbudowanej mieszanki.