S Z C Z E G Ó Ł O W A

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

D - 08 . 03 . 01

BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE

1.  W  S  T  Ę  P.

1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy                i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót polegających na wbudowaniu obrzeży betonowych przy realizacji zadania:

„Utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola w Olesznie”

1.4.  Określenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronne lub dwustronne ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

- M A T E R I A Ł Y.

1.2.1.  Do wykonania robót będą miały zastosowanie następujące materiały:

a) obrzeża betonowe gat. I.

Stosowane mogą być obrzeża niskie o wymiarach:

długość 	 75 lub 100 cm

wysokość 	 20 cm

grubość	  6

obrzeża wysokie o wymiarach:

długość 	 75,  90  lub 100 cm

wysokość	 30,  24

grubość	  8 cm

1.2.2.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży.

w długości obrzeża       + - 8 mm

grubość, wysokość       + - 3 mm

1.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży.

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków  betonu.

Krawędzie obrzeży powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi nie mogą przekraczać:

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawędzi - 2 mm

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży

a) powierzchni górnych - niedopuszczalne

b) pozostałych powierzchni

- maksymalna ilość       - 2

- na długości obrzeża   - max. 20 mm

- na głębokości            - max. 6 mm

Obrzeża, których wady i uszkodzenia przekraczają dopuszczalne nie powinny być wbudowywane.

Wykonawca powinien od dostawcy uzyskać świadectwo jakości poświadczające:

- markę betonu - wymagana   B- 25 lub B - 30

- nasiąkliwość betonu - nie większa niż 4%

- ścieralność  betonu na tarczy Bochmego - poniżej 3 mm

Obrzeża chodnikowe mogą być składowane w pryzmach z zastosowaniem przekładek z listew drewnianych.

3. S P R Z Ę T.

Do ustawienia obrzeży nie przewiduje  się zastosowania sprzętu mechanicznego. Roboty  wykonuje się ręcznie.

4.  T R A N S P O R T .

Obrzeża betonowe jak również inne materiały np. piasek do wykonania ławy, obsypki, mogą być przewożone dowolnymi sprawnymi środkami transportowymi. Obrzeża w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem wskutek przemieszczania się na skrzyni ładunkowej.

5.  W Y K O N A N I E  R O B Ó T.

5.1. Koryto -  pod podsypkę piaskową dla ustawienia obrzeża jako wykop wąsko-przestrzenny wykonać należy ręcznie na głębokość równą grubości podsypki i wysokości obrzeża pomniejszonej o 3 cm .

Grubość podsypki z piasku  3 - 5 cm wymagana jest tylko przy gruncie rodzimym nieprzepuszczalnym. W przedmiarze robót / projekcie określone zostały rodzaj obrzeża do ustawienia.

5.2.  Ustawienie obrzeży.

Betonowe obrzeża chodnikowe  należy ustawiać w uprzednio wyznaczonym i wykopanym korycie.

Zwrócić należy uwagę na to aby górna powierzchnia obrzeża w stosunku do powierzchni układanego ciągu pieszego znajdowała się wyżej w granicach 2-3 cm . Po ustawieniu obrzeża zewnętrzna powierzchnia powinna być obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym lub dowiezionym piaskiem w przypadku gdy grunt miejscowy okaże się nieprzepuszczalnym, wraz ze starannym ubiciem. Spoiny na stykach obrzeży winny być niewielkie - do 10 mm i wypełnione zaprawą cementowo-piaskową.

6.  K O N T R O L A   J A K O Ś C I.

6.1.   Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć odbierającemu badania laboratoryjne obrzeży określające markę betonu, nasiąkliwość, ścieralność - wykonane przez producenta i określone w świadectwie jakości, bądź zlecone do wykonania upoważnionej jednostce przez Wykonawcę. Niezależnie od badań laboratoryjnych obowiązywać będą pomiary geometryczne sprawdzające zgodność wymiarów zewnętrznych, oraz ewentualnych dopuszczalnych wad określonych w p-cie 1.2.3.

6.2.  Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót należy sprawdzić prawidłowość wykonanego koryta podłoża z gruntu rodzimego lub dowiezionego piasku ( jeśli obejmuje to przedmiar robót ) oraz ustawienia obrzeża przy przestrzeganiu:

- linia obrzeża ustawionego w planie nie może odbiegać od projektowanej o więcej

niż  + - 2 cm na każde 100 mb .

-  niweleta górnej płaszczyzny obrzeża w stosunku do wymaganej nie może różnic się

o,  + - 1 cm  na 100 mb

-  wypełnienie spoin sprawdzać należy wizualnie co 10 mb

7.  O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiarową jest 1 mb ustawionego obrzeża chodnikowego.

8.  O D B I Ó R   R O B Ó T.

Odbiór robót obejmował będzie :

- odbiór robót zanikających - ulegających zakryciu dotyczy koryta i ewentualnej

podsypki piaskowej.

- odbiór ustawionego obrzeża w porównaniu z ilością ujętą w przedmiarze / projekcie

pod warunkiem, że badania laboratoryjne i wszystkie pomiary z zachowaniem

tolerancji dały wynik pozytywny.

9.  Podstawa płatności.

Cena wykonania 1 mb betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze / w tym ewentualne oznakowanie miejsca

robót

- zakup i dostarczenie materiałów

- wykonanie koryta

- rozścielenie i ubicie podsypki piaskowej - w przypadku gdy roboty te ujęte są

w przedmiarze / projekcie

- ustawienie obrzeża z wypełnieniem spoin

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża z zagęszczeniem gruntu

- wykonanie pomiarów badań

10.  P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E.

1. PN-B-06050		Roboty  ziemne budowlane.

2. PN-B-06711		Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.

3. BN-80/6775- 03 / 04-	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża.