S Z C Z E G Ó Ł O W A

S P E C Y F I K A C J A    T E C H NI C Z N A

D - 04 . 04 . 02

PODBUDOWA  Z KRUSZYWA  ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

- W S T Ę P.

1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2.   Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

  - Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy realizacji zadania:

„Utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola w Olesznie”

1.4.     Określenia podstawowe.

1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy optymalnej wilgotności.

1.4.2.    Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej  warstw zagęszczonej mieszanki stanowiącej warstwę nośną konstrukcji nawierzchni drogi ( ulicy ).

- M A T E R I A Ł Y.

  - Wymagania ogólne.

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej podbudowy.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez obcych zanieczyszczeń i bez domieszek gliny.

2.2.  Właściwości kruszywa łamanego stosowanego do wykonania podbudowy.

| Lp | Wyszczególnienie | Wymagania dla podbudowy |  | Badania według |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Właściwości | Zasadniczej | Pomocniczej |  |
| 1. | Zawartość ziaren mniejszych Niż 0,075 mm % | 2 do 10 | 2 do 12 | PN-B-06714-15 |
| 2. | Zawartość nadziarna nie więcej niż % | 5 | 10 | j.w |
| 3. | Zawartość ziaren nieforemnych nie więcej niż % | 35 | 40 | PN-B-06714-16 |
| 4. | Zawartość zanieczyszczeń orga- nicznych nie więcej niż % | 1 | 1 | PN-B-06714-26 |
| 5. | Ścieralność w bębnie Los Angeles a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów nie więcej niż | 35 30 | 50 35 | PN-B-06714-42 |
| 6. | Nasiąkliwość nie więcej niż % | 3 | 5 | PN-B-06714-18 |
| 7. | Mrozoodporność, ubytek masy Po 25 cyklach zamrażania nie więcej niż % | 5 | 10 | PN-B-06714-19 |
| 8. | Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki Kruszywa nie mniejszy niż % a) przy zagęszczeniu Js  1,00 b) przy zagęszczeniu Js  1,03 | 80 120 | 60 - | PN-S-06102 |

3.    S P R Z Ę T.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z niżej wymienionych jednostek sprzętowych:

- układarek mieszanki,

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małe walce wibracyjne.

4.   T R A N S P O R T .

Mieszankę kruszywa przewozić można dowolnymi sprawnymi środkami transportowymi. W przypadku składania mieszanki na przy obiektowym placu składowym zwracać uwagę na zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem, przemieszaniem z innymi materiałami.

5.  W Y K O N A N I E   R O B Ó T.

  - Przygotowanie podłoża.

Przed wbudowaniem mieszanki Wykonawca winien  sprawdzić czy podłoże – koryto wykonane jest zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego ( zgodność w planie 
i profilu) a także zachowana jest odpowiednia stabilność ( wymagany wskaźnik zagęszczenia ). W przypadku układania warstwy wzmacniającej na istniejącej podbudowie- podbudowę należy oczyścić i uzupełnić ubytki. Wskazane jest aby przy układaniu podbudowy z mieszanki na palikach wyznaczających krawędzie i oś drogi, określić rzędne wysokości wraz z naciągnięciem sznurków bądź linek, które ułatwią właściwe układanie warstw z mieszanki kruszywa.

  - Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu odpowiadała grubości projektowanej

Grubość jednej warstwy z uwagi na zagęszczenie nie może przekraczać 20 cm.

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganej grubości, wymaganych spadków, a także rzędnych wysokościowych określonych w projekcie.

Jeżeli podbudowa składa się więcej niż jednej warstwy, to wymagania określone wyżej dotyczyć będą każdej z układanych warstw. Zwrócić należy uwagę w czasie zagęszczenia warstw na właściwą wilgotność mieszanki zbliżoną do optymalnej ( dopuszczalna odchyłka - 20%  i + 10 % ), co zapewni należyte zagęszczenie.

Odbiorowi technicznemu podlega każda z ułożonych warstw podbudowy. Do czasu ułożenia właściwej ( ścieralnej ) warstwy nawierzchni utrzymanie podbudowy należy do Wykonawcy robót. Zagęszczenie warstwy wbudowanej mieszanki wykonywać należy przy przestrzeganiu zasady : że rozpoczęcie zagęszczenia następuje od krawędzi ku osi jezdni, a w przypadku łuku poziomego od krawędzi wewnętrznej, ku krawędzi zewnętrznej.

6.    K O N T R O L A    J A K O Ś C I    R O B Ó T.

Przed przystąpieniem do robót obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie miejsca produkowania mieszanki kruszywa (poboru ), oraz przedłożenia badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymagań określonych dla mieszanki z kruszyw łamanych w punkcie 2.2.

6.1.  Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania warstw podbudowy obowiązywać będą następujące badania przeprowadzone z częstotliwością :

A) Uziarnienie mieszanki

- 2 badania na jednej działce roboczej

- nie mniej niż 1 badanie na 600 m2 warstwy podbudowy

B) Wilgotność zagęszczonej mieszanki

- 2 badania na jednej działce roboczej

- nie mniej niż 1 badanie na 600 m2 warstwy podbudowy.

C) Zagęszczenie warstwy - 1 próba na 1000 m2.

D) Badanie właściwości kruszywa ( wg tabeli w punkcie 2.2 )

z częstotliwością : dla każdej partii dostarczonego kruszywa oraz przy zmianie

ewentualnie dostawcy.

Wbudowywana mieszanka kruszywa spełniać musi właściwości określone  w tabeli           w p-cie 2.2, a właściwe  uziarnienie, oraz optymalna wilgotność wpłyną na należyte zagęszczenie zapewniające stateczność podbudowy. Niezależnie od w/w badań dla wykonanych warstw obowiązywać będą pomiary cech geometrycznych potwierdzające prawidłowość wykonanych robót obejmujące :

1) Szerokość podbudowy - 10 pomiarów na 1 km

Szerokość wykonanej podbudowy od założonej w projekcie nie może różnić się        o więcej niż : +10 cm ,  - 5 cm.

Na jezdniach bez krawężników, szerokość warstwy ułożonej podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wielkość wykazaną w projekcie budowlanym.

2) Równość podłużna - łatą 4 metrową co 20 mb na każdym pasie ruchu.

Równość poprzeczna - 10 pomiarów na 1 km ( dla każdego pasa ruchu )

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej

- 20 mm - dla podbudowy pomocniczej

3) Spadki poprzeczne - 10 pomiarów na 1 km ( dla każdego pasa ruchu )

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych

łuku poziomego.

Dopuszczalne różnice ( tolerancja ) od wymaganych nie mogą przekraczać + - 0,5%

4) Rzędne wysokościowe - sprawdzenie co 100 m.

Dopuszczalne różnice pomiędzy rzędnymi projektowanymi i wykonanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

5) Ukształtowanie osi w planie - sprawdzenie co 100 m, oraz w punktach głównych łuku poziomego.

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej

o więcej niż 5 cm.

6) Grubość podbudowy: -  podczas budowy - w 3-ch punktach na każdej działce

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2.

-  przed odbiorem - w 3-ch punktach, lecz nie rzadziej niż

raz na 2000 m2.

Dopuszczalne tolerancje grubości podbudowy projektowanej w stosunku do wykonanej nie mogą przekraczać:

- dla podbudowy zasadniczej + - 10 %

- dla podbudowy pomocniczej + 10 %,  - 15 %.

  - Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Powierzchnie podbudowy, które wykazują odchylenia większe od dopuszczalnych określone w punkcie 6.1. poz. 1-6 powinny być naprawione przez  Wykonawcę na jego koszt.

Przy usuwaniu odchyleń stwierdzonych w równości podłużnej, spadkach poprzecznych        i niezgodności rzędnych wysokościowych Wykonawca wykonuje roboty poprawkowe       w sposób określony niżej :

- naprawione miejsce ( odcinek podbudowy ) należy spulchnić lub zerwać warstwę podbudowy na głębokość nie mniejszą niż 10 cm.

- w zależności  od stwierdzonych odchyleń na odcinku naprawianym należy zdjąć nadmiar kruszywa, względnie dodać nowy materiał, a następnie dokładnie wyrównać

i zagęścić.

Po wykonaniu powyższych czynności przeprowadzić należy ponownie pomiary sprawdzające.

Przy usuwaniu wad przekraczających dopuszczalne tolerancje w pomiarach :

A) szerokość podbudowy ( oraz ukształtowania osi w planie )

B) grubości podbudowy.

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dokonać naprawy w sposób jak niżej:

- w przypadku określonym w poz. A:

Do połowy szerokości pasa ruchu warstwę podbudowy należy spulchnić na pełną grubość, a następnie dołożyć wymaganą ilość mieszanki kruszywa, powtórnie wyrównać i zagęścić.

- w przypadku określonym w poz. B:

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę w sposób jak niżej :

Wybrać wadliwie wykonaną warstwę na odpowiednią głębokość i uzupełnić nowym materiałem w sposób taki aby grubość w-wy była właściwa, względnie wykonać spulchnienia ułożonej warstwy na głębokość min. 10 cm i uzupełnienie odpowiednią ilością  nowego materiału, wyrównać i zagęścić. Spulchnienie ułożonej warstwy i dodanie odpowiedniej ilości nowego materiału w celu osiągnięcia wymaganej grubości warstwy podbudowy możliwe jest pod warunkiem, że nie spowoduje to odstępstw w wymaganych rzędnych wysokościowych bądź równości podbudowy.

Po usunięciu wad omówionych w poz. A i B obowiązuje wykonanie ponownych pomiarów geometrycznych omówionych w punkcie 6.1 pozycja 1 - 6, na odcinkach          ( w miejscach ) w których wykonywane były roboty poprawkowe.

7.   O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  warstwy podbudowy  z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie przy założonej w projekcie ( przedmiarze ) grubości warstwy.

- O D B I Ó R  R O B Ó T.

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanego zakresu zgodnego                      z projektem / przedmiarem robót / przy czym spełnione być muszą  wymagania wynikające z badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów oraz pomiarów geometrycznych z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

9.    P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuje

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót

- sprawdzenie i ewentualne przygotowanie podłoża

- zakup i dostarczenie mieszanki kruszywa

- rozłożenie mieszanki

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki

- przeprowadzenie wymaganych badań laboratoryjnych oraz pomiarów cech

geometrycznych potwierdzających prawidłowe wykonanie robót.

- utrzymanie wykonanej warstwy podbudowy w okresie kontynuowania robót

aż do czasu ułożenia warstwy jezdnej nawierzchni.

10.  P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E.

10.1. Normy dotyczące kruszyw mineralnych , badań.

PN-B-06714 - 12 - Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714 - 15 - Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-B-06714 - 16 - Oznaczenie kształtu ziarn.

PN-B-06714 - 17 - Oznaczenie wilgotności.

PN-B-06714 - 18 - Oznaczenie nasiąkliwości

PN-B-06714 - 19 - Oznaczenie mrozoodporności.

PN-B-06714 - 26 - Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych .

PN-B-06714 - 42 - Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles

PN-S-061102         Drogi  samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

10.2.  Katalog  typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

IBD i M  - Warszawa  1997r.