S Z C Z E G Ó Ł O W A

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

# D - 08 . 01 . 01

## USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW   BETONOWYCH

1.  W S T Ę P.

1.1.  Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych.

1.2.  Zakres  stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument określający wymagania zamawiającego przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach..

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia  robót związanych z wykonaniem i odbiorem  ustawienia krawężników  betonowych przy realizacji zadania:

„Utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola w Olesznie”

Do wykonania:

- ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem,

- ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem na zjazdach (krawężnik najazdowy),

1.4.  Określenia podstawowe.

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany:

- w celu ograniczenia lub wyznaczenia granicy rzeczywistej czy też wizualnej

- jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami

- jako oddzielne pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajem ruchu drogowego

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania w zakładzie produkcyjnym, któremu odpowiadać powinien wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.

1.4.3. Ława pod krawężnik -   fundament wg założeń przyjętych w dokumentacji /przedmiarze

Materiał do wykonania ławy określony w punkcie 1.3.

2.  M A T E R I A Ł Y.

2.1. Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować materiały określone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub SST .Przy ustawieniu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:

- krawężniki betonowe

- piasek na podsypkę i do zapraw

- cement do podsypki i do zapraw

- materiały do wykonania ławy ( beton, tłuczeń, żwir )

- wodę do zapraw , betonu :

2.1.1. Krawężniki betonowe.

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne :

- krawężnik może być produkowany

- z jednego rodzaju betonu

- z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej – która na całej powierzchni widocznej po wbudowaniu powinna mieć minimalną grubość 4 mm.

- krawężnik może mieć profile funkcjonalne lub dekoracyjne ( których nie uwzględnia sięm przy określeniu wymiarów nominalnych krawężnika )Zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosić winna 100mm.

- powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej

- krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe ( w zależności od miejsca wbudowania w planie )

- w zależności od wymiarów w przekroju poprzecznym i wymagań zamawiającego rozróżnia się dwa typy krawężników

- uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach ( np. jezdni i chodnika )

- drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie ( np. jezdni i pobocza )

Wymagania techniczne wobec krawężników

- określa norma PN-EN 1340:2003 ( krawężniki betonowe . Wymagania i metody badań)

do przestrzegania której zobowiązany jest producent tego typu prefabrykatów.

Odbiorca krawężników / Wykonawca robót / winien zwrócić uwagę na wygląd zewnętrzny dostarczonych krawężników. Krawężniki powinny posiadać wymiary zewnętrzne zgodne z zapotrzebowaniem. Powierzchnia krawężnika nie może mieć rys i odprysków, wykazywać rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwowych. Wartość dopuszczalnych odchyleń od wymiarów nominalnych nie mogą przekraczać dopuszczalnych określonych normą.

Wykonawca dla każdej partii dostarczonych krawężników musi żądać od producenta

( i przedłożyć zamawiającemu w czasie odbioru ) certyfikatu lub świadectwa jakości.

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości. Krawężniki ułożone być winny na paletach lub wyprofilowanym podłożu z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. Przykładowe rozwiązania geometryczne  ( połączeń, kształtu, wymiarowania ) zawarte w załącznikach 1,2,3 niniejszej specyfikacji .

2.1.2. Materiały na podsypkę i do zapraw.

Stosować należy :

- na podsypkę piaskową - piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 2 lub 3

lub

piasek łamany ( 0,075 – 2 mm ) , mieszankę drobną granulowaną ( 0,075 – 4 mm ) albo

miał 0-4mm odpowiadający wymaganiom normy PN-B-11112:1996

- na podsypkę cementowo- piaskową i do zapraw

- mieszankę cementu i piasku : piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1, cement 32,5 spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2002 i wody (nadającej się do picia )

Kruszywa, nie przeznaczone bezpośrednio do wbudowania , składowane być muszą na  wyrównanym podłożu dobrze odwadnianym ( najlepiej utwardzonym ), przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem lub wymieszaniem z innymi materiałami . Przechowywanie cementu – zgodnie z wymaganiami normy

BN-88/6731-08.

2.1.3. Materiały na ławę pod krawężnik.

Do wykonania ławy stosować należy materiały przewidziane w dokumentacji projektowej, przedmiarze .

Stosowane być mogą ławy wykonane:

- z betonu klasy C 12/15 lub c 8/10 wg normy PN-EN 206-1:2003 ( a tymczasowo B 15 lub B 10 wg normy  PN-88/B-06250)

- z tłucznia odpowiadającego wymaganiom normy PN-B-11112:1996

- ze żwiru odpowiadającego wymaganiom normy PN-B-11111:1996

3. SPRZĘT

Ustawienie krawężnika wykonuje się ręcznie z wykorzystaniem:

- betoniarek przeznaczonych do wytwarzania betonu i zapraw oraz podsypki cementowo- piaskowej

- wibratorów płytowych lub ubijaków mechanicznych ( ręcznych ) do zagęszczania ławy pod krawężnik.

4.  T R A N S P O R T .

4.1. Transport krawężników – może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi na paletach lub załadunku pojedynczych elementów, ze zwróceniem uwagi na :

- zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem podczas transportu

- poszczególne warstwy elementów układane na przekładkach drewnianych

- zabezpieczenie przewożonych krawężników przed uszkodzeniem w czasie transportu i rozładunku

4.2. Transport pozostałych materiałów – transport pozostałych materiałów odbywać się może dowolnymi sprawnymi środkami transportowymi z zachowaniem

- przy przewozie cementu – zapisów zawartych w normie BN-88/6731-08

- kruszyw – ze zwróceniem uwagi aby kruszywa nie uległy zanieczyszczeniom , zmieszaniem z innymi materiałami, wysypaniem i rozpylaniem w czasie transportu.

- masę zalewową przewozić należy w bębnach lub beczkach blaszanych, zwrócić uwagę aby w czasie transportu nie nastąpiło uszkodzenie bębnów lub beczek.

5. W Y K O N A N I E  R O B Ó T.

5.1. Zasady wykonania robót .

Podstawowe czynności przy wbudowaniu krawężników obejmują:

- 1.roboty przygotowawcze

- 2.wykonanie ławy

- 3.ustawienie krawężników

- 4.wypełnienie spoin

- 5.roboty wykończeniowe

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Obejmują zgodnie z dokumentacją projektową , przedmiarem

- ustalenie lokalizacji robót

- ustalenie danych do szczegółowego wytyczenia robót w planie i profilu

- usuniecie przeszkód np. słupków , pachołów, elementów drogi lub ogrodzeń

- ustalić niezbędne materiały i ich ilości niezbędne do wykonania pełnego zakresu robót.

5.1.2. Wykonanie ławy.

Zakres robót obejmuje wykonanie wykopu ( rowka ) stanowiącego koryto pod ławę. Wymiary koryta ( głębokość , szerokość ) powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem szerokości ławy ( z ewentualnym deskowaniem) , a także grubość ławy ( w zależności od materiału z jakiego ma być wykonana). Dno wykonanego koryta pod ławę musi być wyprofilowane i zagęszczone – wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosić powinien co najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora. Grunt z koryta w zależności od zapisu w przedmiarze – do rozplantowania bądź wywozu.

5.1.2.1. Ława betonowa.

Ławę betonową w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, natomiast w gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławę z oporem wykonuje się w szalunku.

Beton zarówno w ławach z szalunkiem jak również w ławach bez szalunku powinien być wyrównywany  warstwami i zagęszczony. Betonowanie ław wykonać należy zgodnie z wymaganymi normami PN-63/B 06251. Co 50 mb wykonanej ławy wykonać należy szczeliny dylatacyjne  wypełnione bitumiczna masą zalewową.

5.1.2.2. Ława żwirowa.

Ławę żwirową wykonuje się poprzez zasypanie koryta żwirem, wyrównanie i zagęszczenie. Ławę żwirową o grubości do 10 cm wykonuje się jako jednowarstwową, ławy o większej grubości wykonać należy w dwóch warstwach dokładnie wyrównując i zagęszczając każdą z warstw.

5.1.2.3. Ława tłuczniowa.

Ławę z tłucznia o grubości warstwy do 10 cm wykonać należy w jednej warstwie, przy grubszych ławach w dwóch warstwach. Tłuczeń w ławie musi być starannie zagęszczony, górna powierzchnia ławy musi być wyrównana, zaklinowana klińcem i ostatecznie zagęszczona..

Przykłady wykonywanych ław zwykłych i z oporem z betonu oraz ław żwirowych i tłuczniowych podane  w załączniku graficznym 4.

5.1.3. Ustawienie krawężników.

5.1.3.1. Zasady ustawienia krawężników – ustawienie krawężników wykonuje się ręcznie niezależnie od tego na jakiego rodzaju fundamencie są ustawiane. W zależności od funkcji jakie spełniać mają krawężniki a także miejsca wbudowania wyróżnić należy

- krawężniki wystające  - gdzie górna powierzchnia krawężnika w stosunku do krawędzi jezdni posadowiona jest o około 10-12 cm wyżej ( a  w przypadku robót prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektową – wg założeń dokumentacji) .Wysokość krawężnika wystającego określona powyżej mierzona jest zawsze od ułożonej nawierzchni.

- Krawężniki wtopione – wystąpią na wjazdach do posesji, a także w miejscach wyznaczonych przejść dla pieszych przez jezdnię. Krawężnik wtopiony wystawać powinien ponad jezdnię w granicach 4-5 cm.

Pomiędzy krawężnikiem wystającym a krawężnikiem wtopionym wstawiony będzie krawężnik przejściowy ( ukośny ).

W przypadku np. budowy chodnika bez układania nowej nawierzchni jezdni, górna powierzchnia krawężnika w stosunku do krawędzi jezdni posadowiona być powinna o około 16 cm wyżej, a krawężnik wtopiony o około 6 cm wyżej od przylegającej powierzchni jezdni.

Zewnętrzna ściana krawężnika ( od strony chodnika lub pasa zieleni ) powinna być obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskiem dokładnie ubitym.

5.1.3.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej.

Ustawienie krawężników wykonuje się wg zasad opisanych w punkcie 5.1.3.1. Na uprzednio wykonaną ławę należy równomiernie rozłożyć warstwę piasku  ( podsypkę ) o grubości 3-5 cm.

5.1.3.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej.

Zasady ustawienia wg opisu w punkcie 5.1.3.1. Przed wbudowaniem krawężników na ławie należy wykonać podsypkę z pisku lub podsypkę cementowo - piaskową o grub. 3 do 5 cm.

5.1.3.4. Wypełnienie spoin.

Spoiny krawężników / miejsc połączenia sąsiednich krawężników / nie powinny przekraczać 10 mm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo- piaskową (przygotowaną wg zasady 1 cześć cementu – 2 części piasku).

5.1.3.5. Roboty wykończeniowe.

Roboty wykończeniowe obejmować będą w szczególności uporządkowanie miejsca robót jak oczyszczenie jezdni wyrównanie terenu za krawężnikami, odtworzenie czasowe usuniętych elementów jak pachołki, słupki itp.

6.  K O N T R O L A   J A K O Ś C I   R O B Ó T.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru

- wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do powszechnego stosowania ( certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności ewentualnie badania materiałów wykonane przez producentów – dostawców

- w przypadku braku takich dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania właściwości materiałów własnym staraniem i na własny koszt przez upoważnione do przeprowadzenia takich badań jednostki.

Badania właściwości materiałów przewidzianych do wbudowania obejmować winny wszystkie cechy określone w stosownych normach. Na bieżąco prowadzić należy ocenę wyglądu zewnętrznego krawężników przyjmując zasadę, że wszelkie uszkodzenia występujące na powierzchniach i krawędziach powodują, że element nie może być wbudowany.

W trakcie wykonywania robót wykonawca nie może dowolnie zmieniać dostawców materiałów lub miejsca pozyskania – zakupu.

6.2. Badanie w czasie robót.

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę.

Sprawdzeniu podlegać powinno:

- rzędne dna koryta i równość

- szerokość dnia koryta- dopuszczalna tolerancja w stosunku do założonej + - 2 cm.

- zagęszczenie podłoża ( wskaźnik wymagany 0,97 )

6.2.2. Sprawdzenie ław.

W czasie wykonywania ław badaniu podlegają:

- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław- dopuszczalne odchylenia na każe 100 mb ławy mogą wynosić + - 10 mm

- wymiary ławy- sprawdzenie przeprowadzić należy  w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 mb ławy . Tolerancje wymiarów nie mogą przekraczać

- dla wysokości + - 10% wysokości projektowej

- dla szerokości + - 10% szerokości projektowej

- równość podłużna górnej powierzchni ławy

- sprawdza się w dwóch punktach na każde 100 mb ławy łatą długości 3 mb i klinem. Równość podłużną ławy uznaje się za dobrą gdy prześwit pomiędzy powierzchnią ławy i łatą nie przekroczy 10 mm.

- zagęszczenie ław z kruszywa

- zagęszczenie ław sprawdza się w dwóch dowolnych punktach na każde 100 mb ławy. Ławy wykonane z piasku lub żwiru nie powinny wykazywać śladów urządzenia zagęszczającego.

Ławy wykonane z tłucznia – badanie próbą ujęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy.

- odchylenia od linii ław w planie sytuacyjnym.

- dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać               + - 2 cm na każde 100 mb wykonanej ławy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników.

Sprawdzeniu podlegają :

- sprawdzenie ustawienia krawężnika w planie w stosunku do założonej linii. Odchylenie nie może wynosić więcej niż + - 10 mm na każde 100 mb ustawionego krawężnika.

- Sprawdzenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika. Odchylenie od założonej niwelety nie powinno wynosić więcej niż +- 10 mm na każde 100 mb ustawionego krawężnika.

- Równość górnej płaszczyzny ułożonych krawężników . Pomiar wykonuje się w dwóch dowolnie wybranych  miejscach na każe 100 mb krawężnika łata 3 metrową. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i łatą nie powinien przekraczać 10 mm

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 mb poprzez wizualne sprawdzenie. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na całej szerokości i wysokości krawężników.

7.  O B M I A R   R O B Ó T.

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 mb ustawionego krawężnika.

8.  O D B I Ó R   R O B Ó T.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami zamawiającego wówczas

gdy wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji omówionych w p-cie 6   dały wynik pozytywny.

Odbiorowi podlegają również zakresy robót zanikających i ulegających zakryciu t.j.

- wykonanie koryta/ rowka /  pod ławę

- wykonanie ławy

- wykonanie podsypki na ławie

9. P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I.

9.1. Cena jednostki obmiarowej – ustawienie 1 mb  krawężnika  obejmuje:

- prace pomiarowe i  roboty przygotowawcze i towarzyszące

- oznakowanie i zabezpieczenie robót

- przygotowanie podłoża

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- wykonanie koryta ( rowka ) pod ławę

- wykonanie ławy ( z ewentualnym  szalunkiem i szczelinami dylatacyjnymi )

- wykonanie podsypki ( piaskowej lub cementowo- piaskowej )

- ustawienie krawężnika z wypełnieniem spoin

- przeprowadzeniem pomiarów i ewentualnych badań materiałów

- odwiezienie sprzętu, demontaż oznakowania i elementów zabezpieczenia miejsca robót.

10.  P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E.

10.1. NORMY

PN-EN 197-1:2002	Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria

Zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-EN 206-1:2003	Beton Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 1340:2003	Krawężniki betonowe .Wymagania i metody badań

PN-88/B-06250   	Beton zwykły

PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe...

PN-B-11111:1996	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych.. Żwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane. do nawierzchni

drogowych

PN-B-11113:1996	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

PN-88/B-32250	Materiały budowlane . Woda do betonów i zapraw.

PN-88/6731-08	Cement . Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty.

Katalog szczegółów drogowych ulic, placów, i parkingów miejskich. Centrum

Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987r.