Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Specyfikacja techniczna i ilościowa dla kabla hybrydowego (światłowodowo-miedzianego) 12J+5x4x0,6X.

| L.p. | Długość odcinka | Rodzaj kabla |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 500 mb 1 700 mb (Razem: 3 200 mb) | Z-XXzOTKtDb 12J + 5x4x0,6X |

Kable hybrydowe światłowodowo-miedziane muszą spełniać następujące wymagania:

- Parametry włókien światłowodowych i żył miedzianych muszą spełniać wymogi norm polskich
i europejskich. Włókna światłowodowe jednomodowe zgodne ze specyfikacją ITU-T G652D, 
żyły miedziane zgodne z normami PN-92/T-90336.

- Konstrukcja  kabla ma umożliwiać układanie go w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej (kabel zewnętrzny o wzmocnionej powłoce z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym).

- Charakterystyka kabla:

- Dielektryczny centralny element wytrzymałościowy.

- Włókna światłowodowe zabezpieczone podwójną warstwą akrylu utwardzanego UV, umieszczone w tubach wypełnionych żelem, nie spawane w kablu.

- Tłumienność włókien dla 1310 nm  ≤ 0,40 dB/km, dla 1550 nm ≤0,25 dB/km.

- Żyły miedziane 0,6 mm skręcane w czwórki.

- Rezystancja pętli (≤ 140 Ω/km), pojemność wzajemna pary (≤ 55 nF/km).

- Wytrzymałość mechaniczna zapewniająca dynamiczną siłę ciągnienia  min. 2 000 N.

- Oznaczenie długości i rodzaju kabla na powłoce zewnętrznej.

Kabel w dwóch odcinkach (1 500 m i 1 700 m) należy dostarczyć na własny koszt ( transport, rozładunek i inne koszty związane z realizacją zamówienia) do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
przy ul. Kusocińskiego 51 w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy, w godz. 8 00 – 15 00.

Termin i czas dostawy należy uzgodnić z Zamawiającym.

Kable muszą posiadać atest ( protokół badań końcowych) wystawiany przez producenta kabla.

Zwrot bębnów kablowych do 3 miesięcy od daty dostawy na koszt Dostawcy.