D - 05.03.05a

NAWIERZCHNIA  MINERALNA

- 1. WSTĘP

- 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

- Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy nawierzchni gr. 4 cm zwanej dalej Nawierzchnią.

- 1.2 Zakres stosowania SST

- SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

- 1.3 Zakres robót objętych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania warstwy Nawierzchni gr. 4 cm wg zaleceń Producenta zgodnie z częścią rysunkową projektu.

- 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00.

- 2. MATERIAŁY

- 2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów

- Wymagania ogólne dotyczące materiałów:

| - Właściwości/parametr | - Jedn. miary | - Wartość faktyczna | - Wartość wymagana wg DIN 18 035-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Rozkład wielkości ziaren | - M-% | - - | - - |
| - Rodzaj kamienia |  | - kamień naturalny |  |
| - Kolor |  | - beżowy |  |
| - Postać ziaren |  | - łamane |  |
| - Powierzchnia |  | - szorstka |  |
| - Gęstość wg metody Proctora (PPR) | - g/cm3 | - 2,014 |  |
| - Optymalna zawartość wody (wPR) | - % | - 11,5 |  |
| - Przepuszczalność wody „k” | - cm/s | - 5,5 x 10-4 | - 1,0 x 10-4 |
| - Wytrzymałość powierzchni na ścinanie | - kN/m2 | - 51,4 | - 50,0 |

- Określenie przepuszczalności wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3):

|  | - Wyniki doświadczeń (cm/s) |
| --- | --- |
| - Średnia z 9 pomiarów | - Kw = 14,0 x 10-4 |
| - Wymóg | - Kw ≥ 1,0 x 10-4 |

- Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3):

|  | - Wartości zmierzone (kN/m2) |
| --- | --- |
| - Średnia z 3 pomiarów | - tS = 51,4 |
| - Wymóg | - tS ≥ 50,0 |

- Uwaga:

- Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego.

- Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.

- - Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.

- - Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy.

- - Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca.

- - Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.

- - Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.

- - W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.

- - Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej.

- - Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię.

- - Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.)

- - Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania.

- Materiały do wykonania warstwy:

- Opis produktu:

- Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placów zabaw, pól golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

- Składniki:

- Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości.

- Właściwości:

- Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący.

- Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.

- Dane techniczne:

- Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

- Wskazówki eksploatacyjne:

- Nawierzchnia jest osadzany na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

- Wskazówki dotyczące pielęgnacji

- W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy:

- - poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm,

- - nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować.

- Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku:

- - lekkie poluzowanie za pomocą grabi,

- - w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką wilgotność,

- - powierzchnię przewalcować,

- - na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m.

- 3.SPRZĘT

- 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

- 3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej

- Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparek i ładowarek,

- spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania,

- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia do dozowania wody,

- walców statycznych lekkich i średnich,

- 4. TRANSPORT

- 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.

- 4.2 Transport kruszywa

- Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.Ogólne zasady wykonywania robót.

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywana będzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

- 6. KONTROLA JAKOŚCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA

- 6.1. Badanie właściwości materiałów

- Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z wymaganiami Producenta.

- 6.2. Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia mieszaki

- Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z przyjętymi założeniami.

- 6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

- Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z wymaganiami.

- 6.4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie wizualnej powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami.

- 6.5 Pomiar grubości

- Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy.

- 6.6. Pomiar szerokości

- Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min 1 raz na 10 m.

- 6.7. Pomiar równości

- Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni przy użyciu planografu według BN-68/8931-04 [8] dla każdego pasa ruchu.

- Sprawdzenie równości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min 1 raz na 10 m.

- 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

- 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  8.

- Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

- 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje:

- - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- - dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- - wyrównanie do wymaganego profilu,

- - zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

- - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

- 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Normy

- 1. PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- 2. PN-B.11111 – Kruszywa mineralne.

- 3. BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe.

- 4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.