D-08.05.06b

Remont cząstkowy ścieku z kostki betonowej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie

ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem  remontu

cząstkowego ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót które zostaną

wykonane w ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00. „Wymagania

ogólne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem

remontu cząstkowego ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód

opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji

deszczowej).

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymaganiaogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich

pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Kamienna i betonowa kostka drogowa

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw Piasek na podsypkę cementowo-piaskową1:4 powinien

odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620, a do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 PN-EN 13139.

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim

klasy nie mniejszej niż„32,5”, wg PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu powinno być zgodne

z BN-88/6731-08.

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1080.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania remontu cząstkowego ściekuz kostki betonowej.

Wykonawca przystępujący do wykonania remontu cząstkowego z kostki betonowej

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

−ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

−wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych,do ubijania kostki po pierwszym ubiciu

ręcznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport kostek betonowych brakujących

Kostki  przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych powinno być  wykonywane bez rzucania. Kostki betonowe zabezpieczoną przed uszkodzeniem należy przewozić na paletach.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Obramowanie nawierzchni

Obramowaniem ścieku przykrawężnikowego jest z jednej strony istniejąca nawierzchnia

bitumiczna a z drugiej krawężnik betonowy wg ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

5.3. Podsypka

Podsypka pod ściek przykrawężnikowy jest układana na ławie betonowej wykonanej wg ST

D08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z Dokumentacją projektową, lub

wskazaniami Inspektora. Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być

zgodne z pkt 2. Grubość podsypki powinna być zgodna z Dokumentacją projektową

.    Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub powinien wynosić od

0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7= 10 MPa, R28= 14MPa.

5.4.  Układanie ścieku z kostki betonowej.

5.4.1. Układanie kostki nieregularnej betonowej

Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 5 mm. Kostka użyta do układania

nawierzchni powinna być jednego gatunku .

5.4.2. Warunki przystąpienia do robót

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i układa bez środków ochronnych przed mrozem,

jeżeli temperatura otoczenia jest +5stopniC lub wyższa. Nie należy układać kostki w

temperaturze 0stopni C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od

0 do +5stopniC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie

materiałem o złym przewodnictwie cieplnym.

5.4.5. Ubijanie kostki

Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-

piaskową, należy ubijać dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek

do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni

kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po

zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową.

Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe.

Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na

zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za

pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu.

5.4.6. Wypełnienie spoin

Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem

następujących wymagań:

−wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa,

−przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z

dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym,

− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm,

−  zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką.

5.5. Pielęgnacja nawierzchni

Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą

cementowo-piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i

utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy

przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego remontu  ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej. Pod pojęciem remontu cząstkowego ścieku należy rozumieć naprawę pojedynczych  uszkodzeń  do 10m ścieku.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich

odbioru są określone w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontu ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej dwurzędowej obejmuje:

- oznakowanie robót,

- rozbiórka uszkodzonego ścieku wraz z podsypką,

- oczyszczenie przesortowanie kostki,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów ewentualnych nowych kostek do 10% naprawianego odcinka i sprzętu,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie i ubicie kostki,

- wypełnienie spoin,

- pielęgnacja nawierzchni,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 1342

PN-EN 12620

PN-EN 13139

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -

Wymagania i metody badań

Kruszywa do betonu

Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1 Metody badania cementu. Sposoby pobiera

nia i przygotowywania próbek cementu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesów produkcji betonu

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.