**OPZ**

**DOSTAWA PIASKU**

**1.WSTĘP**

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania dotyczące zakupu i dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg.

1.2 Zakres OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotyczą wykonania prac związanych z zakupem i dostawą **piasku w orientacyjnej ilości**  **600 Mg** w sezonie na bazę PGK „Dolina Baryczy” w Miliczu ul. Krotoszyńska 37 w Miliczu.

**2.MATERIAŁY**

2.1 Przedmiotem dostawy powinien być piasek płukany i sortowany o następujących parametrach:

- **piasek płukany i sortowany**, ma być dobrej jakości o uziarnieniu do 2 mm i o zawartości frakcji < 0,075 nie więcej niż 0,3% masy, zawartość ziaren przechodzących przez sito 0,180 mm nie więcej niż 30% wagowo - uziarnienie powinno być w miarę jednorodne, zawartość nadziarna maksymalnie 10,0 %, maksymalna wielkość nadziarna do 3 mm. Zawartość zanieczyszczeń obcych nie więcej niż 0,1%. Maksymalna wilgotność do 10 %. Dostarczony piasek ma spełniać wymagania normy PN-B 11113 z 1996 r., Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U. z 2005r. nr 230 poz.1960). Każda dostarczona partia materiału powinna spełniać wymagania Zamawiającego.

**3. SPRZĘT**

3. 1. Wskazane ręczne narzędzia do ręcznego oczyszczenia skrzyni ładunkowej.

**4. TRANSPORT**

4.1 Materiał może być przewożony samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie.

4.2 Dostawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń

osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.

4.3 Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość wykonania

dostaw.

**5.WYKONANIE DOSTAWY**

***5.1 Dostawy piasku będą odbywały się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w terminie od 01.10.2023 r. (po zleceniu przez Zamawiającego)***

Piasek należy dostarczać do PGK „Dolina Baryczy” ul. Krotoszyńska 37 Milicz.

5.2 Wielkość i terminy dostarczenia każdej partii piasku wynikać będą z jednostronnych

dyspozycji Zamawiającego po uprzednim powiadomieniu telefonicznym a następnie pisemnym (emailem).

5.3 O przygotowaniu towaru do wysyłki Dostawca ma obowiązek zawiadomić Odbiorcę

z 1- dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

**6.KONTROLA JAKO**Ś**CI**

6.1 Odbiorca ma prawo dokonać kontroli towaru pobierając próbkę do badania.

Badanie zostanie zlecone niezależnemu Laboratorium, a koszty pokryje Dostawca.

**7.OBMIAR MATERIAŁU**

7.1 Jednostką obmiarową jest 1 tona materiału.

7.2. Dostawca określa w dokumencie przewozowym tarę pojazdu i masę ładunku.

7.3. Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości do 10 km. Koszt dojazdu obciąża Dostawcę.

**8.ODBIÓR DOSTAWY**

8.1 Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami zlecenia po zgłoszeniu dostawy

przez Dostawcę.

**9.PODSTAWA PŁATNOŚCI**

9.1 Płatność za 1 tonę dostarczonego materiału zgodnego z obmiarem i ceną materiału.

**10.PRZEPISY ZWIĄZANE**

10.1 Norma – PN-B-11113.