Przedmiot Specyfikacji Technicznej - wymagania szczegółowe.

SST_5

POSADZKI - CPV 45432100-5

1.   Część ogólna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania do Projektu Wykonawczego dla zadania „BO-L9/06/IX - Jaś i Małgosia budują nową przestrzeń do rozwoju dla kolegów i koleżanek z osiedla Tysiąclecia, w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia głównego do MP 34".

1.2. Zakres stosowania ST.

ST stanowią część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zleceniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- posadzek z płytek gresowych,

- parkietu dębowego,

- cokoliki

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową szczegółową specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.   Materiały.

Ogólne wymagania podano w OST.

Materiałami stosowanymi na posadzki są:

- Płytki gressowe - antypoślizgowe grubość 0,94cm według wzoru uzgodnionego z Inżynierem. Płytki gressowe cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe.

Płytki gress naturalne powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G „płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL.

Wymagania dla płytek gress:

- barwa: wg wzorca producenta,

- kolorystyka według projektu,

- antypoślizgowość R10,

- nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 0,5%,

- wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 45N/mm2, siła łamiąca nie mniejsza niż 2500N,

- płytki o odporności na ścieranie wgłębne mniej niż 150mm3,

- mrozoodporność (liczba cykli nie mniej niż 20,

- Wymiary 20x20cm.

- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

    - długość i szerokość: ±1,5 mm

    - grubość: ± 0,5 mm

    - krzywizna: 1,0 mm

Płytki gressowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki czy narożniki.

Należy zastosować płytki 1 gatunku.

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty.

- Parkiet dębowy - (I gatunek) klejony na nowym, oczyszczonym podłożu. Montaż listew przypodłogowych drewnianych. Przygotowanie podłoża pod zabudowę parkietu dębowego gr. 2,2cm (I gatunku) polegającego na zeszlifowaniu (1,5-2,0cm) oraz wyrównaniu wylewką cementową podłoża, tak aby po ułożeniu parkietu został zniwelowane istniejące różnice poziomów posadzki pomiędzy pomieszczeniami przylegającymi do holu.

Wymagania dotyczące jakości wykonania:

-	cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę,

-	dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia,

-	powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma,

-	dopuszczalna szerokość spoin między deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm,

-	dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty,

-	dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

-	listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości.

-	Posadzka winna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie może być widocznych śladów zarysowania materiałem ściernym.

-	Po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną powinna być polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym zgodnie z punktem 2 (oraz zgodnie z instrukcją producenta).

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

-	prawidłowości przygotowania podłoży,

- czystości i zawilgocenia,

-	równości powierzchni, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,

-	jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-	jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek.

- Cokoliki – W pomieszczeniach gdzie występuje parkiet dębowy montaż listew przypodłogowych drewnianych. Kolor listew: Dąb naturalny lub zbliżony.

W pomieszczeniach gdzie zastosowano płytki gressowe wyłącznie na posadzce cokoliki należy wykonać z tego samego materiału co posadzka na wys. 10 cm.

3.   Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy

użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.   Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety i dostarczane na teren budowy na paletach. Składować je należy w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej mocnej, poziomej posadzce, układając w sposób wykluczający nadmierne dociążenia skupione.

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem.

Klejów i zapraw do fugowania nie należy transportować i przechowywać w temp. poniżej 5 0C, powinny być składowane na paletach w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Komponenty posadzek przemysłowych chronić przed mrozem a przy temperaturach powyżej +35 0C nie wystawiać na bezpośrednie nasłonecznienie.

Wykładziny można przewozić dowolnego rodzaju środkami transportu spełniającymi wymagania producenta wykładzin, powinny one być jednak sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5.   Wykonanie robót.

5.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.

5.2. Posadzki z płytek gressowych.

Płytki - do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki gressowe posiadające aprobaty techniczne.

Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg. sprawdzonej doświadczalnie metody.

Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej.

Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie.

Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju.

Płytki – gatunku pierwszego powinny być dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm.

Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny miedzy płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: - 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości, szerokości lub wysokości.

Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty.

Powierzchnia posadzki powinna być czysta. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone a pomocą płaskownika stalowego lub innym odpowiednim materiałem.

5.3. Parkiet dębowy.

Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone roboty ogólnobudowlane w pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek można przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości przygotowanego podłoża.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonu je się wymianę posadzki z deszczułek nie powinna być niższa niż 15° i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru.

Posadzki deszczułkowe układać metodą przyklejania do podłoża.

Między posadzką deszczułkową a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm.

Posadzka deszczułkowa powinna być trwale związana z podkładem.

Deszczułki maja być łączone na własne pióro i wpust.

Posadzka deszczułkowa powinna być: ułożona szczelnie, równa i pozioma.

6.   Kontrola jakości robót.

6.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.

6.2. Badania.

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.

Materiały użyte do wykonania posadzek nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.

Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:

a) prawidłowości wykonania powierzchni podkładów i posadzek,

b) prostoliniowości spoin,

c) związania posadzki lub okładziny z podkładem,

d) grubości spoin i ich wypełnienia,

e) wykończenia.

Opis badań.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem płytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą Łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit między łatą o powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm.

Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5mm a odchylenie podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm.

Sprawdzenie związania płytek z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem.

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo.

Ocena wyników badań.

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w p. 6.3. dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy.

7.   Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

W związku z przyjętym systemem rozliczeń nie przewiduje się przeprowadzania

obmiarów.

8.   Odbiór robót.

8.1. Wymagania ogólne.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Kryteria odbioru posadzek.

8.2.1. Odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.

8.2.2. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2.3. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót wykończeniowych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, sprawdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją projektową oraz właściwymi normami.

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem a budzące wątpliwości powinny być przed użyciem do robót podane badaniom jakości przez upoważnione laboratorium.

8.2.4. Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w Dzienniku Budowy.

8.2.5. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,               wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy.

8.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w Dzienniku Budowy.

8.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

8.2.8. Odbiór posadzki powinien obejmować:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową;

b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki;

c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić - zależnie od rodzaju posadzki - przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie;

d) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; badania należy wykonać przez oględziny;

e) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki;

f) sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny.

9.   Podstawa płatności.

Ogólne wymagania podano w OST.

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10.   Przepisy związane.

- 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

- 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881).

- 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).

- 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.

5. PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6. PN-B-06250 - Beton zwykły.

7. PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności.

8. PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

9. PN-EN 87 - Płytki i płyty gressowe ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

10. PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia.

11. PN-EN ISO 10545 - Płytki i płyty gressowe. Pobieranie próbek i warunki odbioru.