| Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 |
| --- |
| Nazwa Projektu | „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” |
| Nr wniosku o dofinansowanie: | RPPM.08.01.02-22-0001/17 |

# Załącznik nr 11

# KRYTERIA STOSOWANE W CELU OKREŚLENIA RÓWNOWAŻNOŚCI

# – MATERIAŁY WSKAZANE DO WBUDOWANIA

w postępowaniu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynku przy ul. Sygietyńskiego 13 ”

| Lp | Nazwa materiału | Cechy materiałów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dachówka | Ceramiczna, zakładkowa, angobowana, mrozoodporna, waga 1m2 nie więcej niż: 38 – 40,5kg; |
| 2 | Membrana dachowa | Membrana wielowarstwowa, dyfuzyjna do stosowania w bezpośrednim kontakcie z izolacją termiczną. Przenikanie pary wodnej: Sd ≤ 0,03m (+/- 0,015) |
| 3 | Wyłaz dachowy | Z zintegrowanym kołnierzem i z ogranicznikiem otwarcia Wymiary: 45x73cm |
| 4 | Styropian elewacyjny | Styropian ekstrudowany, EPS 70-032 Fasada gr 15 i 2 cm deklaracja właściwości użytkowych wg normy EPS EN 13163 |
| 5 | System ociepleń ETICS | Wyroby jednego producenta posiadające Europejską Ocenę Techniczną ITB -Siatka elewacyjna: gramatura od 150 do 174g/m2 -Farba elewacyjna: farba na bazie żywicy silikonowej, o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zwiększoną ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. -Kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym - tynk elewacyjny: wodoodporny, paroprzepuszczalny, mineralny tynk cienkowarstwowy o parametrach: Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,8 W/mK Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej ⴞ: 15-18 Struktura : baranek gr 1,5mm |
| 6 | Płyta drewnopodobna | Płyta kompozytowa płaskoprasowana o wiórach orientowanych odporna na wilgoć |
| 7 | Nawiewniki okienne | Higrosterowane z czerpnią Wydajność min.: zamknięty 8,6m/h, otwarty 30,1m3/h |
| 8 | Sztukateria elewacyjna | Profile ze styropianu EPS 200 powleczonego elastyczną masą sztukatorską odporną na spękania, uszkodzenia mechaniczne oraz niekorzystne warunki atmosferyczne |
| 9 | Okna PCV – klatki schodowej | PCV, U ≤ 1,4 [W(m2K)], min. trzyszybowe, okucia obwiedniowe, |
| 10 | Drzwi zewnętrzne | Drewniane, jednoskrzydłowe z naświetlem; |
| 11 | Płytki elewacyjne 25x6cm | Płytki klinkierowe mrozoodporne, o nasiąkliwości ≤ 6%, odporne na działanie UV |
| 12 | Farba elewacyjna | Silikonowa, odporna na zabrudzenia, tworząca powłokę odporną na porost grzybów i alg |
| 13 | Wykładzina podłogowa | Wykładzina PCV, obiektowa, Klasa użytkowa: minimum 33 Klasa antypoślizgowości: R10 |