Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robót

Usunięcie wskazanych nieprawidłowości stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 23a w Szczecinie.

:  Szczecin - styczeń 2024 r.

1.    Wstęp.

# 1.1.  Nazwa i adres zamówienia

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót zmierzających do usunięcia wskazanych nieprawidłowości stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 23a w Szczecinie.

# 1. 2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje:

- naprawę nadproży okiennych wskazanych na fotografiach nr 1 i 5 oraz w załączniku graficznym (punkt 8.1. ekspertyzy);

- naprawę pęknięć ścian zewnętrznych poprzez obustronne „zszycie” stalowymi prętami lub przemurować w miejscach wskazanych i przedstawionych na fotografiach nr 1÷14 ekspertyzy (punkt 8.2. ekspertyzy);

- w ścianach, w których występują głębokie pęknięcia o szerokości do 3,0 mm wykonanie wzmocnienia materiałem wiążącym (zaprawy ekspansywne do napraw) stosując iniekcję ciśnieniową (punkt 8.3. ekspertyzy);

- wzmocnienie skorodowanej stalowej belki przedstawionej na fot. 12*, 13* ekspertyzy poprzez montaż poniżej dwuteownika h=200, podmurowanie stalowej belki podtrzymującej ceramiczną płytę biegu schodowego cegłą pełną szerokości 12 cm na betonowym fundamencie (murowaną ściankę zakotwić mechanicznie w przyległym murze) - (punkt 8.4. ekspertyzy);

- zabezpieczenie kroksztynów zakotwioną mechanicznie siatką polipropylenową na całej długości elewacji frontowej (punkt 8.5. ekspertyzy);

- wykonanie spoinowania ścian zewnętrznych w miejscach największych ubytków wraz z położeniem jednej warstwy tynku (zabezpieczynie ścian przed wnikaniem wód opadowych) - (punkt 8.6. ekspertyzy).

- skucie odspojonych tynków na elewacjach (punkt 8.7. ekspertyzy);

1. 3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

1. 4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1. 5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora.

# 2. Materiały

2.1. Wymagania dotyczące materiałów

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia ,

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną

2.2. Materiały stosowane do robót murarskich i tynkarskich

Cegła pełna klasy 10 i klinkierowa

Warunki normowe materiału określa PN–EN–771-1:2006. Wymagania dotyczące elementów murowych Cześć 1 „Elementy murowe ceramiczne”

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 10 % cegieł badanych.

Wymiary: l=250mm, s=240mm, h=120mm. Masa- ok. 3-4 kg

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa

Współczynnik przenikania ciepła – 0,7 W/m2K

Gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.

Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się.

Cegła klinkierowa może posiadać parametry techniczne zgodne z normą PN-B-12061:1996 "wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne, nasiąkliwośc do 6% i minimalnej klasie 25 (norma nieobowiązująca)

Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Cement

Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.

Wapno

Wapno suchogaszone spełniające wymagania z normy PN-EN-459-1-2015-06 Wapno Budowlane-Część1 Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

Kruszywa

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:

− nie zawierać domieszek organicznych,

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

− do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2,

− do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  o prześwicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane

Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 7MPa.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Parapety zewnętrzne

-blacha z tytan cynku o grubości minimum 0,60 mm spełniająca warunki podane w normie PN-EN 1179,

-spoiowo cynkowe LC60

-gwoździe okrągłe ocynkowane

2.3. Materiały stosowane do  naprawy ściany i nadproży stalowymi prętami

- pręt ze stali żebrowanej Ø 8 klasa stali A-III

- zaprawa cementową plastyczna marki min. M7,
- drewno na stemple i bale obrzynane kl II

  - Materiały stosowane do wzmocnienia konstrukcji

- kształtowniki stalowe spełniające wymagania norm PN-EN 10219-1:2006 i  PNEN 10219-2:2006,  PN-EN 10025-2:2019-11,

- taśma stalowa perforowana

- bale obrzynane kl II

- deski iglaste wymiarowe nasycone o grubości 25 i 38mm klasy II,

- krawędziaki  iglaste wymiarowe nasycone  klasy II,

- elementy drewniane do wzmocnienia balustrady,

- materiały ceraniczne i do zapraw spełniające wymagania punktu 2.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej

2.5. Materiały stosowane do wykonania rusztowań

- płyty pomostowe robocze,

- bale obrzynane kl II,

- deski iglaste wymiarowe nasycone o grubości 38 mm klasy II,

- siatka do osłony rusztowania,

- materiały do wykonania instalacji odgromowej (bednarka, zaciski stalowe, rura o śr 40mm)

# 3.  Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.

Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

# 4. Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków transportu powinna być określona w projekcie organizacji robót.

# 5. Wykonanie robót murarskich i tynkarskich

5.1. Wykonanie robót

5.1.1. Naprawa nadproży okiennych wskazanych na fotografiach nr 1 i 5 oraz w załączniku graficznym:

Sposób wykonania naprawy nadproży okiennych od strony zachodniej:

• podstemplować belkę stropową obciążającą nadproże,

• do wzmocnienia nadproża zastosować obustronnie dwa stalowe kątowniki o wymiarach 80x80mm z zapasem 18 cm po obu stronach otworu okiennego (przy uszkodzeniach nieznacznych zezwala się na wzmocnienie nadproża jednostronnie) ,

• kątowniki umieścić w uprzednio przygotowanych bruzdach wypełnionych przed montażem gęstą zaprawą cementową marki M4,

• po stwardnieniu zaprawy pod nadprożem do kątowników przyspawać płaskowniki (odległość między płaskownikami ok. 50 cm)

• elementy stalowe osiatkować i otynkować,

• przy naprawie nadproża nie kuć i nie używać urządzeń z udarem mechanicznym,

Sposób wykonania naprawy nadproży okiennych od strony frontowej:

• pęknięcia nadproży okiennych na ścianie frontowej o szerokości do 3,0 mm wzmocnić materiałem wiążącym (zaprawy ekspansywne do napraw) stosując iniekcję ciśnieniową,

• pęknięcia nadproży okiennych na ścianie frontowej o szerokości powyżej 3,0 mm przemurować, pas muru nadokiennego „zszyć” stalowymi prętami.

• Zachować zabytkowy ceglany detal architektoniczny opasek.

5.1.2. Naprawa  pęknięć  ścian zewnętrznych  poprzez obustronne  „zszycie”   stalowymi  prętami lub przemurować w miejscach wskazanych i przedstawionych na  fotografiach nr 1÷14.

Sposób naprawy ściany stalowymi prętami:

- usunąć tynk z obu stron ściany co najmniej na 50 cm od pęknięcia,

- usunąć zaprawę ze spoin na głębokość 2-3 cm,

- spoiny wypełnić zaprawą cementową marki min. M7,

- wcisnąć pręty stalowe nie rzadziej niż co trzecią spoinę,

- ścianę w miejscu naprawy otynkować.

Wzmocnienie ściany prętami stalowymi.

1 – pręt ze stali żebrowanej Ø 6-8 mm

Sposób naprawy narożników muru stalowymi prętami:

- usunąć tynk z obu stron ściany co najmniej na 50 cm od pęknięcia,

- usunąć zaprawę ze spoin na głębokość 2-3 cm,

- spoiny wypełnić zaprawą cementową marki min. M7,

- wcisnąć pręty stalowe nie rzadziej niż co trzecią spoinę,

- ścianę w miejscu naprawy otynkować.

Wzmocnienie narożnika prętami stalowymi.

- – pręt ze stali żebrowanej Ø 6-8 mm

5.1.3. Naprawa głębokich pęknięć o szerokości do 3,0 mm

Ściany, w których występują głębokie pęknięcia o szerokości do 3,0 mm wzmocnić materiałem wiążącym (zaprawy ekspansywne do napraw) stosując iniekcję ciśnieniową.

5.1.4. Naprawa skorodowanej belki stalowej

Skorodowaną stalową belkę przedstawioną na fot. 12*, 13* wzmocnić montując poniżej dwuteownik h=200, stalową belkę podtrzymującą ceramiczną płytę biegu schodowego podmurować cegłą pełną szerokości 12 cm na betonowym fundamencie (murowaną ściankę zakotwić mechanicznie w przyległym murze)

5.1.5. Zabezpieczenie krokszynów

Kroksztyny zabezpieczyć zakotwioną mechanicznie siatką polipropylenową na całej długości elewacji frontowej.

.

5.1.6. Spoinowanie ścian

Wykonać spoinowanie ścian zewnętrznych w miejscach największych ubytków wraz z położeniem jednej warstwy tynku (zabezpieczyć ścianę przed wnikaniem wód opadowych).

5.1.7. Skuwanie tynków

Skuć odspojony tynk na elewacjach.

5.2. Tynkowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoża pod tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy  PN-70/B-10100p. 3.3.2.

-Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z  substancji tłustych można usunąć 10% roztworem mydła szarego lub wypalić lampą benzynową.

Wykonywanie tynków zwykłych

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-70/B-10100 pkt. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu  powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100

Tynki kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynki kategorii III powinny się składać z obrzutki i narzutu i gładzi, oraz tynki kategorii II z obrzutki i narzutu.

Bezpośrednio na podłoże nanosi się obrzutkę natryskową, która zapewnia lepszą przyczepność do podłoża następnych warstw. Obrzutka natryskowa jest tak płynna, że spływa po kielni. Podłoże musi zostać uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie była zasysana zbyt szybko.

W przypadku starych murów  obrzutka natryskowa musi być kryjąca. Po stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża przystępuje się do nanoszenia warstwy właściwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie pacą. Rodzaj obrzutki dostosowuje się do rodzaju podłoża. Na podłożach ceramicznych z betonów kruszywowych lub komórkowych obrzutkę wykonuje się z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10 do 12 cm zagłębienia stożka pomiarowego.

Grubość narzutki wraz z podkładem powinna wynosić:

- na podłożach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa),

Narzut powinien być nanoszony po związaniu obrzutki. Marka zaprawy użytej na narzut powinna być niższa niż zaprawy zastosowanej na obrzutkę. Na narzut powinny być stosowane zaprawy:

- cementowe: do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4, do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3, Zaprawa użyta na narzut powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. W przypadku wykonywania tynków na ścianach z nienasiąkliwego kamienia łamanego należy stosować zaprawę o konsystencji odpowiadającej 4 do 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  Przed związaniem narzutu należy nanieść warstwę gładzi z zaprawy o marce niższej niż marka zaprawy użytej na narzut (nie dotyczy to tynków wypalanych). Na gładź mogą być stosowane zaprawy:

•cementowo-wapienne: w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement : ciasto wapienne : piasek), w tynkach narażonych za zawilgocenie 1:1:2.

Konsystencja zaprawy użytej na gładź powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Tynki trójwarstwowe (kat. III) powinny mieć gładź jednolicie zatartą na gładko packą drewnianą lub styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować piasek drobny o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm.

6. Kontrola jakości

Roboty murarskie

Zakres kontroli badań

Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły  należy przeprowadzić na budowie:

-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i  mierzenie: wymiarów i kształtu elementów liczby szczerb i pęknięć

W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) Sprawdzenie wykonania nadproży.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Różnice wysokości 0.05h i 50 mm.

Wymagania dla robót

Sprawdzeniu podlegają:

-pionowość powierzchni i krawędzi

-poziomość warstw cegieł

-grubość spoin i ich wypełnienie

-zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

-sprawdzenie wymiarów nadproży należy przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami.

Roboty tynkarskie

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna oraz  kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie niezbędne właściwości cementu, wapna i kruszyw.

Badania w czasie trwania robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i  akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

-jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,

-prawidłowość przygotowania podłoży,

-mrozoodporność tynków zewnętrznych,

-przyczepność tynków do podłoża,

-grubość tynku,

-wygląd powierzchni tynku

-prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, -wykończenie tynku na narożach, stykach.

7. Odbiór robót

Odbiór robót murarskich

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z dokumentacją projektową niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać robot za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić odbiór.

Odbiór tynków

Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badań dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących  rozwiązań:

-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,

-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.

Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego- nie mogą być większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu poziomego- nie mogą być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm  na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne są następujące wady:

-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża,

-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

-ocenę wyników badań,

-wykaz wadi usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

8.Wykonanie  rusztowań

8.1.Wykonanie robót

-wyrównanie terenu

- montaż i usztywnienie rusztowań

-montaż pionów komunikacyjnych

-zawieszenie drabinek

-ułożenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających

-montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych

-wykonanie otworów i kołków drewnianych, osadzenie haków i zamocowanie rusztowań

-wykonanie daszków nad wejściami

-transport poziomy i pionowy elementów i materiałów

-kresowe sprawdzenie sztywności rusztowań

-okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań

-demontaż rusztowań

-oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu

-ustalenie czasu pracy rusztowania

W przypadku  gdy  rusztowanie   systemowe   jest montowane  zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest  nazwane  rusztowaniem  typowym  i  nie wymaga wykonania dodatkowej  dokumentacji projektowej.  Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozłączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości  2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.

8.2.Kontrola jakości

Kontrola jakości polega na na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia I wykonania rusztowania przed rozpoczęciem na nim prac.

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólny

- Ochrona środowiska

Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru.

- Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części

Kod CPV 45100000-8 Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

### Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowania

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego  stosowania w budownictwie

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub  ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji  na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających  obowiązkowi wystawiania przez  producenta deklaracji zgodności

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

- PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych

- PN-74/B-3000 Cement portlandzki

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy  odbierze

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw

- PN-B-30020 1999 Wapno

- PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

- PN-B-19701 1997 Cementy powszechnego użytku