Kołbaskowo, dn. 16.12.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 3 złożony w dniu 08.12.2021 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo – Kurów z projektowanym węzłem Przecław na DK 13”

Pytanie nr 1:

1. Dotyczy D.04.07.01, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC22P wskazano lepiszcze 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.2.71 tj. WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza stosowanie asfaltu 35/50 w mieszance AC22P.

Pytanie nr 2:

2. Dotyczy D.05.03.05b, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC16W wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR7,0 ( tab.7,Lp.2 ), co może okazać się niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza35/50, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10, tj. WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że dopuszcza stosowanie asfaltu 35/50 w mieszance AC16W

………………………………