SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DOSTAWA WRAZ Z WBUDOWANIEM KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWY TOMYŚL

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonywaniem dostawy kruszywa łamanego wraz z wbudowaniem w drogi gruntowe położone na terenie gminy Nowy Tomyśl.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i jest załącznikiem do umowy.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie. Roboty obejmują wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa betonowego o frakcji 0,00 0- 0,63mm stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.

1.4.2. Tłuczeń kamienny – kruszywo łamane zwykłe tj. kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego kruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, spełniające wymagania normy PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” lub PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” lub PN-B-11112:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót, materiałów i sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiałów i sprzętu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych.

2. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z  kruszywa betonowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarki do rozłożenia kruszywa betonowego,

- drobnego sprzętu ręcznego (łopaty, kilofy, itp.)

- walca stalowego,

- samochodu samowyładowczego.

Koszt dojazdu sprzętu na miejsce wykonywania robót leży po stronie wykonawcy robót.

3. MATERIAŁY

- gruz betonowy

Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszywa betonowego o frakcji 00 – 063mm stabilizowanego mechanicznie powinno być  uzyskane w wyniku przekruszenia surowca betonowego lub kamieni narzutowych i otaczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót

4.1.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

4.1.2. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki

Przed przystąpieniem do robót należy ustalić z Zamawiającym lokalizację terenu robót.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, tj. nie grubszych niż 20cm, aby ich suma ostatecznie miała grubość po wbudowaniu równą grubości wynikającej z profilu podłużnego drogi. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Zagęszczanie warstwy o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Nierówności i zagłębienie powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach nie dostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczana zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Sprawdzeniu podlega również ilość i jakość dostarczonych materiałów, które zostały użyte do remontów dróg gruntowych.

5.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami utwardzanych nawierzchni.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni utwardzanych wykazujące większe odchylenia niż wymagane powinny być poprawione w terminie ustalonym z Zamawiającym. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena na koszt Wykonawcy.

W przypadku użycia do remontów materiału niespełniającego wymagań stawianych w niniejszej specyfikacji, Wykonawca zobowiązany będzie do jego usunięcia i wymiany na inny, spełniający powyższe wymagania.

6. OBMIAR ROBÓT

1. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po zakończeniu robót.

Jednostką  obmiarową  będzie 1 tona wbudowanego materiału.

Wykonawca każdorazowo przed wbudowaniem materiału przedstawi Zamawiającemu dokument wydania materiałów (W/Z ) z określeniem rodzaju i ilości materiału. Powyższe dostawy mogą być poddawane kontroli wagowej przez Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót będzie odbywał się na bieżąco, po wykonaniu określonej w zleceniu części zamówienia.

Odbiór robót będzie polegał na wizualnej ocenie:

- wyglądu zewnętrznego wykonanej naprawy nawierzchni,

- poprawności profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni jezdni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód,

- weryfikacji  ilościowej i jakościowej wbudowanego materiału.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1.  Cena za wbudowanie 1 tony materiału obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dowiezienie materiału i sprzętu,

- wykonanie koryta i wbudowanie kruszywa z wałowaniem mechanicznym,

- uprzątnięcie terenu,

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

9. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe

5. D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone