Specyfikacja dotycząca zmiany wykładziny na scenie koncertowej  w Klubie Akcent

Wymagania:

Zastosowanie wyłącznie materiałów posiadających atesty p.pożarowe przewidziane dla obiektów użyteczności publicznej tj.  trudnozapalne, nie intensywnie dymiące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Atest trudnopalności Cfl – S1 (EN 13501 – 1) lub wyższy

- Klasa użytkowa – klasa 33

- metoda tkania/produkcji 1/10`` pętelka tuftowana

- gęstość tkania co najmniej 259 000/m2

- podkład juta syntetyczna

- wysokość całkowita wykładziny  co najmniej 5 mm

- wysokość runa co najmniej 2,3 mm

- waga całkowita co najmniej 1700 gr/m2

- waga użytkowa runa co najmniej 340 gr/m2

Elementy:

Scena

Schody

Bok sceny

Położenie wykładziny również obejmuje wykończenie wszystkich brzegów.

Łącznie powierzchnia wynosi do 100 m2.

Wykładzina winna być przyklejona na całej swojej powierzchni.

Dokładny pomiar potencjalny wykonawca jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie.

Wszystkie materiały winny być przedstawione inwestorowi do akceptacji, w tym kolor i gatunek.

Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany przekazać inwestorowi certyfikaty potwierdzające spełnienie norm pożarowych dla obiektów użyteczności publicznej, a także innych atestów i certyfikatów, jeżeli były wydane dla zastosowanych materiałów.