Zamawiający informuje, że do postępowania wpłynęło następujące pytanie:

Prosimy o uznanie i akceptację opisanej przez nas nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk" przebadanej, ocenionej i dopuszczonej do użycia przez powołane do tego kompetentne organy. Zwracamy się aby Zamawiający zaaprobował jako lepszy lub co najmniej równoważny, sprawdzony system nawierzchni z certyfikatem WA o poniższych parametrach który został zatwierdzony przez WA i PZLA co uwierzytelniają stosowne dokumenty w tym stadiony ze Świadectwami PZLA  
Parametry nawierzchni uzyskane na podstawie badań laboratoryjnych na zgodność z normą PN EN 14877:2014

• Grubość całkowita [mm] min. 13 mm  
• Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] - 1.1  
• Wydłużenie przy zerwaniu [%] - 75  
• Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23st.C) [%] - 36  
• Odkształcenie pionowe (23 st. C) [mm] - 1.7  
• Odporność na zużycie przy ścieraniu [g] - 0.6  
• Odporność na starzenie, stopnie skali szarej - 4  
• Opór poślizgu [PTV]:  
Nawierzchnia sucha - 85  
Nawierzchnia mokra - 59  
Dokumenty nawierzchni  
• Atest PZH  
• Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08  
• Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014  
• Badania WA  
• Badania WWA  
• Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą badawczą ITB   
• Certyfikat WA product  
• Karta Techniczna   
• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wstawiona przez producenta systemu nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej   
Prosimy o akceptację proponowanego przez nas rozwiązania.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie wymiany nawierzchni boiska sportowego.