Kołbaskowo, dn. 01.08.2022 r.

Wszyscy wykonawcy

Odpowiedź na pytania złożone w dniu 25.07.2021 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec”

Pytanie nr 1:

Dot.D-04.07.01a
Zgodnie ze specyfikacją do mieszanki AC 22 P na KR 4 należy stosować asfalt drogowy 50/70. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 35/50? Wpłynie to na poprawę właściwości mechanicznych mieszanki.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zmian.

Pytanie nr 2:

Dot.D-05.03.05b
Zgodnie ze specyfikacją do mieszanki AC 16 W na KR 4 należy stosować asfalt drogowy 50/70. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 35/50? Wpłynie to na poprawę właściwości mechanicznych mieszanki.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zmian.

Pytanie nr 3:

Dot.D-05.03.13a
Zgodnie ze specyfikacją do mieszanki SMA 11 na KR 4 należy stosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-65. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu PMB 45/80-55? Zastosowanie asfaltu PMB 45/80-55 również gwarantuje uzyskanie odpowiednich właściwości mieszanki SMA dla kategorii ruchu KR 4.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zmian.

Pytanie nr 4:

Materace gabionowe 2,0*2,0*0,17m opisane w SST plecione wykonane z drutu ocynkowanego zabezpieczonego powłoką antykorozyjną gr. min. 4,5mm i o oczkach 5x10cm są niemożliwe do wykonania z uwagi grubość drutu. Prosimy o zmianę materacy na materace 2,0x1,0x0,17m plecione drut 2,2/3,2mm ZnAL=PVC oczko 6x8cm w ilości 56 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zmian.

Pytanie nr 5:

Brak na rynku geosiatki przeciwerozyjnej opisanej w SST .W związku z powyższym, czy można zastąpić ją biokompozytem z nasionami traw 20/20 kN/m,bio fsr 20/20 (geosiatka +biowłóknina +nasiona traw)?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zmian.

………………………………