ZI. 271.6.2024.ZP - 3 Węgliniec, 06.06.2024 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2**

**Dotyczy:** **„Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Ruszowie”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

**PYTANIE NR 1**

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę, która wskazuje, że opis niektórych parametrów nawierzchni PU jest krzywdzący dla systemów przynajmniej równoważnych prosimy o rozszerzenie poszczególnych zakresów parametrów zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02, których wartości przemawiają jedynie na korzyść Zamawiającego, co w rezultacie pozwoli nam i innym podmiotom wziąć udział w niniejszym postępowaniu. Poniżej nasza propozycja zmian:

1. Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 40

2. Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm ≤ 3

Jak wynika z dyrektyw unijnych, Zamawiający powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Dlatego prosimy o uwzględnienie naszych propozycji zgonie z w wyżej określonymi zakresami.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza rozszerzenie parametrów nawierzchni zgodnie z ww. propozycjami, tj.: Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 40

Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm ≤ 3

**PYTANIE NR 2**

Zamawiający zaktualizował parametry sztucznej trawy w tabeli wprowadzając wymóg wszystkich włókien monofilowych (100%) z wtopionym rdzeniem (pytanie dotyczyło kombinacji włókien monofilowych z fibrylem). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wagi całkowitej do min. 3 000 g/m2, co przy trawach z włóknem tylko monofilowym jest standardem? Pozostałe parametry sztucznej trawy zgodnie z wymaganiami z tabeli.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru wagi całkowitej do min. 3 000 g/m2.