SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.08.05.02

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY I SKARPOWY

WSTĘP

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścieku przykrawężnikowego związanego z realizacją przedmiotowej inwestycji.

  - Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej.

    - Zakres robót zawartych w dokumentacji projektowej:

Dotyczy wykonania ścieku z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej, wibroprasowanej fazowanej koloru szarego o wymiarach 8x10x20 cm, na ławie betonowej.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

    - Ściek

Element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej),

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

- MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej STWiORB są:

  - Betonowa kostka brukowa:

Należy stosować betonową kostkę brukową 8x10x20 cm odpowiadającą wymaganiom STWiORB D.05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

  - Zaprawa cementowo - piaskowa do wypełnienia spoin:

- cement portlandzki - należy stosować cement portlandzki odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002/A3:2007 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  ”,

- piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom
PN-EN 13139:2003/AC:2004 " Kruszywa do zaprawy ",

- woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004
"Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu ".

  - Beton na ławę pod ścieki przykrawężnikowe.

Ława betonowa pod ściek wykonana będzie z betonu klasy B 15, odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003/A2:2006 „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

- SPRZĘT

  - Betoniarka - do wytworzenia mieszanki cementowo - piaskowej na podsypkę 
oraz do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej na wypełnienie spoin między kostkami betonowymi.

  - Pozostałe roboty związane z wykonaniem ścieków z betonowej kostki brukowej wykonane będą ręcznie.

- TRANSPORT

  - Elementy betonowe (kostka betonowa) - przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu.

Transport i składowanie musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia.

  - Piasek - przewożony będzie dowolnymi środkami transportu samowyładowczego. Podczas transportu i składowania należy zabezpieczyć różne asortymenty piasku przed zanieczyszczeniem i mieszaniem się między sobą.

  - Cement - przewożony będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewożenia tego typu materiałów.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

  - Zakres wykonywanych robót

    - Zakup i transport materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania powyższych robót.

Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inspektora.

    - Oznakowanie prowadzonych robót

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

    - Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków wykonania ścieku

Wyznaczenia dodatkowych punktów sytuacyjno - wysokościowych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowaną sieć punktów.

    - Wykonanie ławy betonowej pod ścieki

Do wykonania ław pod ścieki należy stosować, dla ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 Wykonana ława po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami rysunkom w Dokumentacji Projektowej.

    - Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej

Roboty związane z wykonaniem ścieku z kostki betonowej na ławie betonowej winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 października, przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Wykonanie ścieku musi być zgodne z "Katalogiem Szczegółów Drogowych Ulic". Roboty związane wykonane będą ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich. Przy wykonywaniu ścieku należy bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych spadków podłużnych ścieku.

    - Wypełnienie spoin podłużnych i poprzecznych między kostkami betonowymi

Spoiny pomiędzy kostkami betonowymi po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo - piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

Spoiny winny być wypełnione zaprawą na 2/3 wysokości kostki.

- KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00."Wymagania ogólne".

  - Badania na etapie akceptacji materiałów do robót

    - Betonowa kostka brukowa - powinien posiadać atest producenta. Badanie kostki betonowej na etapie akceptacji do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium 9 sztuk kostki wybranej z dostawy przy udziale Inspektora, dla przeprowadzenia badań jakościowych kostki. Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy robót.

    - Pozostałe materiały użyte do wykonania ścieku wyszczególnione w punkcie 2 niniejszej ST pod względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

  - Kontrola wykonania ścieku polega na bieżącej ocenie zgodności z Dokumentacją Projektową. Kontroli podlega zgodność spadków wykonywanego ścieku z Dokumentacją Projektową.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego ścieku z betonowej kostki brukowej na ławie betonowej zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB D.00.00.00."Wymagania ogólne".

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00."Wymagania ogólne".

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.00.00.00."Wymagania ogólne".

Płatność za metr wykonanego ścieku należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów oraz jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena wykonania robót obejmuje:

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót na miejsce wbudowania,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wykonywanego ścieku,

- wykonanie ławy betonowej,

- wykonanie ścieku

- wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową pomiędzy kostkami,

- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót.

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie.

  - Katalog Budowlany - KB1 - 20.03.

  - PN-EN 206-1:2003/A2:2006	Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

  - PN-EN 1338:2005/AC:2007	Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań

  - PN-EN 13139:2003/AC:2004	Kruszywa do zaprawy

  - PN-EN 12620+A1:2008	Kruszywa do betonu

  - PN-EN 197-1:2002/A3:2007	Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

  - PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

  - BN-64/8845-02	Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.