## Tapeta winylowa-flizelinowa T2

Powierzchnia tapety powinna wynosić 11,8 m² (3,5 x 3,37 m).

Tapeta powinna być dodatkowo przygotowana z marginesami bezpieczeństwa do odcięcia w trakcie montażu.

Tapeta powinna posiadać parametry:

- gramatura podkładu: 60 +/- 20 g/ m²

- gramatura PVC: 290 +/- 20 g/ m²

- gramatura całkowita: 350 +/- 20 g/ m²

Tapeta powinna być wykonana z materiału ściennego PVC na podkładzie flizelinowym, przeznaczonym do zadruku natryskowego.

Tapeta powinna posiadać:

- Odporność na zmywanie (przed zadrukiem):

• Wg normy EN 259-2

• Ogólnie; Cyfrowo zadrukowana tapeta może być myta. Lekkie lub średnie zabrudzenia mogą być usunięte za pomocą łagodnego detergentu i wilgotnej szmatki. Nie zaleca się intensywnego szorowania materiału. Istotne żeby przemywać tapetę wilgotną szmatką w kierunku pionowym (góra –dół) w celu uniknięcia zmoczenia brzegów. Nie wolno używać wybielaczy i innych podobnych środków.

- Odporność chemiczna (przed zadrukiem):

• Odporne na: mydło, detergenty, alkohol, amoniak, związki zasadowe, rozcieńczone kwasy,

• Nieodporny na: rozpuszczalniki (typu keton), organiczne związki chemiczne czy węglowodory aromatyczne.

- Bezpieczeństwo / Ekologia:

• Materiał jest sklasyfikowany jako bezpieczny: DIN 52900 lub 91/155/EEG, 2001/58/EC

- Odporność na ogień (wskaźnik palności):

Klasa Euro      			B s1 d0

Klasa 0 / 1       			BS 476 część 6/7

M1 					NF P 92501 / 92507

B1 					DIN 4102 – 01*

*numer ABP: P-MPA-E-04-507.

- Odporność na działanie światła:

• 7 na 8 - Międzynarodowa Skala Wool BS EN 20105 / ISO 105-B02

Grafika do nadruku: