Załącznik nr 1

Zam.173/2020/PN/DZP

Formularz opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie wymiany wykładziny wraz z montażem miejsc dla niepełnosprawnych na Auli Konferencyjnej w budynku Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Dybowskiego 11 w Olsztynie.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładziny wraz z wykonaniem miejsc dla niepełnosprawnych.

- Wykonanie 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych zgodnie z rysunkiem A2. Podkonstrukcja ze stali przykrytej płytą OSB i wykładziną NRO. Balustrady wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej 51x4mm słupki 42,4 x 3,2 mm wraz z odbojem 2x70mm.

- Parametry wykładziny i zakres prac:

Parametry wykładziny:

Materiał - 100% PA SDN włókno barwione w masie

Spód – bitumen

Szerokość – min 50x50cm

Gęstość włosa – 0,137 gr/cm3

Waga runa min – 785 gr/m2

Waga całkowita min – 4540 gr/m2

Wysokość runa – 3mm

Wysokość całkowita – 5 mm

Ilość włókien min – 259000/m2

Klasa palności – Bfl-S1

Klasa użytkowa min.– 33

Izolacja akustyczna - 25dB

Izolacja cieplna 0,08 m2/KW

Odporność na płowienie >= 5

Odporność na ścieranie >= 4

Odporność na działanie wody - >= 4

Ładowanie elektrostatyczne <2kV

Klasa komfortu - LC3

Wymiana wykładziny na scenie

Parametry wykładziny:

Rodzaj wykładziny – Filc igłowany

Skład okrywy – 100% Poliamid

Spód – latex

Szerokość – min 200/400 cm

Gęstość włosa – 0,137 gr/cm3

Waga okrywy min – 650 gr/m2

Waga całkowita min – 1430 gr/m2

Wysokość całkowita – min 6,2 mm

Klasa palności – Bfl-S1

Klasa użytkowa min.– 33

Izolacja akustyczna – Lw min 20dB

Izolacja cieplna 0,1 m2/KW

Ładowanie elektrostatyczne <2kV

Wykładzina o niejednorodnym przekroju / warstwowa.

Narożnik schodowy o wymiarach 40 x 40 mm

•	wykonany z polimerów na bazie PVC (wszystkie składniki są zgodne z rozporządzeniem REACH)

•	krawędź fosforyzująca (luminescencyjna)

•	klasa antypoślizgowa R10

Do zakresu zadania należy:

1.	Demontaż foteli – 550 szt

2.	Demontaż kątowników schodowych – 520mb

3.	Demontaż wykładziny – ok 570 m2

4.	Demontaż nawiewników podłogowych – 172 szt

5.	Demontaż listew progowych – 5 szt

6.	Przygotowanie podłoża

7.	Ułożenie wykładziny – 570m2 aula, 126 m2 scena

8.	Montaż narożników schodowych– poz 2,

9.	Montaż nawiewników z poz 4

10.	Montaż foteli – 530 szt

11.	Montaż cokołów drewnianych z wcześniejszego demontażu – 73mb

12.	Wykonanie 4 miejsc dla niepełnosprawnych zgodnie z rys A-2

13.	Uzupełnienie ubytków w deskach sceny

14.	Wykonanie przepustu pod posadzką ( pod deskami)  na scenie. Należy wykonać wycięcie desek na długości 15m i szerokości 1m. Ułożenie 2 rur fi 50 ( Arot). Dołożenie legarów i zamknięcie deskami.

15.	Ułożenie wykładziny – 700 m2

W przypadku konieczności wykonania innych prac, których nie uwzględnia przedmiar a niezbędnych wg Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia należy go uwzględnić w swojej wycenie.

Zaleca się wykonanie pomiarów z natury przed złożeniem oferty.

Wykonawca zapewni kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania prac.

Sporządził: Paweł Wiśniewski

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………