Załącznik Nr 5 do SWZ

OPIS ZADANIA

„Remont drogi gminnej nr 107204E Sokołów – Grzymałów - Stawowice”

(Znak sprawy: ZP.271.5.2023)

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 107204E Sokołów – Grzymałów - Stawowice

numer ewidencyjny działek:

nr 1091,1090,1218,1110 - obręb Grzymałów

nr 242/1- obręb Stawowice

KONSTRUKCJA JEZDNI

Szer. jezdni 4,0 m od km 0+000 (PT) do km 1+020 (KT)

Szer. jezdni 2,5 m od km 0+000 (PTA) do km 0+095 (KTA)

Szer. jezdni 5,0 m od km 0+000 (PTB) do km 0+680 (KTB)

Szer. jezdni 5,0 m od km 0+000 (PTC) do km 0+950 (KTC)

Szer. jezdni 3,5 m od km 0+000 (PTD) do km 0+100 (KTD)

KONSTRUKCJA JEZDNI:

1)Odcinek PT-KT, PTB-KTB, PTC-KTC, PTD-KTD

na podbudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej

- Podbudowa dolna (pomocnicza) - istniejąca nawierzchnia bitumiczna

- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2

- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2

- AC8S - warstwa ścieralna - gr. 3cm po zagęszczeniu

2)Odcinek PTA-KTA

- podbudowa dolna - istniejąca nawierzchnia tłuczniowo - żwirowa

- Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 15cm

- Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2

- AC11W - warstwa wiążąca - gr. 4cm po zagęszczeniu

- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr. 3cm

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni poboczy - utwardzenie kruszywem łamanym niezwiązanym 0/31,5mm - gr. 10cm po zagęszczeniu

Szerokość poboczy :

- 0,5m lub do granicy pasa drogowego

Nawierzchnia poboczy: kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 10cm

Oznakowanie pionowe - pojedyncze znaki ostrzegawcze (A-7 6szt., A-3 1szt., A-4 1szt., T-27 2 szt., 
A-16 2 szt., D-15 4szt., A-11 2szt., B-33 2szt

Oznakowanie poziome: linie krawędziowe wąskie przerywane p-7c na odcinku PT-KT, przejście dla pieszych i linie przystankowe.

Na przystankach wiaty przystankowe

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.