REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

l. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu  nawierzchni bitumicznej dróg gminnych za pomocą masy asfaltobetonowej  dostarczonej z Wytwórni Mas Bitumicznych tj.

- wbudowanie 1 tony  masy asfaltobetonowej dostarczonej z Wytwórni Mas Bitumicznych.

Wyszczególnienie robót dotyczących remontu cząstkowego z wycięciem uszkodzonego miejsca nawierzchni:

a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów.

b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę wraz z uprzątnięciem i utylizacją gruzu.

c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca i krawędzi pionowych.

d) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości   uszkodzenia.

e) zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki walcem wibracyjnym  (w przypadku  utrudnionego   dostępu przy  łatach  do 1 m2  Zamawiający dopuszcza użycie płyty wibracyjnej).

f) posmarowanie szwów płynnym asfaltem lub masą zalewową i zasypanie kruszywem 0-5mm.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych  w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej.

1.4. Określenia podstawowe.

Ubytek - wykruszenie nawierzchni na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Wybój - j. w., lecz na głębokość większa niż grubość warstwy ścieralnej.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

Pozostałe określania są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania remontu, za prawidłowe oznakowanie robót 
i bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową.

1.5.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Jeżeli teren remontu przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

2. Materiały.

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania recepty.

Skład mieszanki na warstwę ścieralną AC 11S  winien odpowiadać kategorii  ruchu KR-3.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić receptę Zamawiającemu celem akceptacji.

Jeżeli naprawiane uszkodzenie jest większe niż grubość warstwy ścieralnej należy wykonać remont w dwóch warstwach.

3. Sprzęt

3.l. Sprzęt do przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy.

- frezarka do masy mineralno – bitumicznej,

- przecinarka do cięcia nawierzchni bitumicznej ,

- młot pneumatyczny,

- sprężarka powietrza,

- skrapiarka,

-  palnik gazowy do osuszania i podgrzania ścianek ubytku.

3.2. Sprzęt do wykonywania naprawy:

- sprzęt do rozkładania mieszanki mineralno-bitumicznej,

- sprzęt do zagęszczania: płyta wibracyjna lub walec.

3.3 Sprzęt pomocniczy do kontroli i naprawy:

- szablon drewniany lub aluminiowy długości 2.5 m,

- miara składana,

- klin.

4. Transport.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi, sprawdzonymi technicznie środkami transportu.

Mieszanka mineralno- bitumiczna na gorąco – samochodami zabezpieczającymi ją przed utratą temperatury.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonywania napraw.

Zasada ogólna jest, aby naprawić nawierzchnię takim samym rodzajem mieszanki bitumicznej i takimi samymi materiałami jak naprawiana nawierzchnia. Tak więc nawierzchnie z mieszane mineralno – bitumicznych powinny być naprawiane mieszanką mineralno –bitumiczną na gorąco.

5.2.Przygotowanie nawierzchni do remontu.

Ogólne zasady przygotowania do remontu podano ST pkt 1.1. Przedmiot ST.

5.3. Warunki atmosferyczne.

Remont mieszanką mineralno – bitumiczną  na gorąco należy wykonać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +10oC.W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu wyjątkowo w temperaturach niższych po uzyskaniu zgody

ze strony Zamawiającego.

5.4. Wykonanie remontu.

Przygotowane do naprawy miejsce wypełnia się gorącą mieszanka mineralno – bitumiczną 
i zagęszcza bardzo starannie płytą wibracyjną lub walcem.

Gruz bo rozbiórce uszkodzonego miejsca należy wywieźć i zutylizować.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne o pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
O przyprowadzeniu i rodzaju wykonania badań laboratoryjnych decyduje Zamawiający.

6.2. Badania w czasie robót

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie  wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- skład wbudowywanych mieszanek.

Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny 
ze spadkiem istniejącej nawierzchni. O rodzaju i ilości badać decyduje Zamawiający.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Szczegółowy obmiar robót prowadzi Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu zlecenia.

Jednostka obmiarowa dla:

- wbudowania 1 tony  mieszanki mineralno-asfaltowej – tona (t).

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne

Płatność za wbudowanie 1 t masy asfaltobetonowej oraz wykonania 1 m2 remontu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót i jego utrzymanie ,

- przygotowanie nawierzchni do remontu,

-  rozścielenie i zagęszczenie masy asfaltobetonowej wraz z zalaniem szwów,

- koszt sporządzenia recepty,

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów.

- uprzątnięcie miejsca robót, wywóz gruzu i odpadów po przeprowadzonych robotach wraz  z   utylizacją .

9.PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

- Polskie Normy powołane w WT-1

- Polskie Normy powołane w WT-2

- Polskie Normy powołane w WT-3

## Inne dokumenty

- „WT-1 Kruszywa „2010”

- „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe „2010”

- „WT-3 Emulsje asfaltowe „2009”

Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 2 marca 1999).