| Tabela parametrów geotechnicznych zał.5. stratygrafia |  | Opis litologiczny | Nr warstwy | Symbol gruntu | Stopień zagęszczenia ID | Stopień plastyczności IL | Wilgotność naturalna Wn [%] | Gęstość objętościowa б [t/m3] | Spójność Cu [Kpa] | Kąt tarcia wewnętrznego φ [stopnie] | Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo [Kpa] | Wytrzymałość na ścinanie tmax[MPa] | Współczynnik materiałowy ym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| czwartorzęd | holocen plejstocen | Piaski drobne deluwialne | I | Pd | 0,5 |  | 6 | 1,65 |  | 30,5 | 63 000 |  | 1 ± 0,1 |
|  |  | Gliny piaszczyste zwałowe | II | Gp |  | 0,4 | 17 | 2,1 | 25 | 14,5 | 24 000 |  | 1 ± 0,1 |

TEMAT: Budowa drogi leśnej nr 54 Klasztorne

Parametry geotechniczne wg. PN-81/B-03020