SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIRU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-B-04. Roboty murarskie

KOD CPV 45262500-6

- Rozdział I. Część ogólna.

- Rozdział II. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

- Rozdział III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

- Rozdział IV. Wymagania dotyczące warunków transportu.

- Rozdział V. Wymagania dotyczące wykonania robót.

- Rozdział VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiałów i robót.

- Rozdział VII. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.

- Rozdział VIII. Sposób odbioru robót.

- Rozdział IX. Sposób rozliczenia robót.

- Rozdział X. Dokumenty odniesienia.

1.	CZĘŚC  OGÓLNA

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót murarskich.

1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie w pkt. 1.1 ST Warunki Ogólne

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót rozbiórkowych i murarskich.

2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 2.

-	bloczek betonowy

-	zaprawa murarska

Oraz wszelkie inne materiały nie zbędne do wykonana zadania.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót rozbiórkowych i murarskich winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót murarskich zarówno mechanicznego jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.

Niezbędny sprzęt (należy zapewnić w ilości wystarczającej do wykonania robót):

-	skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany

-	poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny

-	pion i sznur murarski

-	betoniarka elektryczna

-	młot udarowy, młot ręczny, łom

-	wiadra.

-	Stemple budowlane

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną kierownika budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad określonych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10.

5.2.	Murowanie

Przy wznoszeniu murów należy przestrzegać zasad określonych sztuka budowlaną, stosować oryginalne kształtki oraz systemowe zaprawy dla poszczególnych systemów oraz zaprawy cementowo – wapienne.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Badaniom należy poddać:

-	zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej

-	jakość bloczków betonowych

-	jakość stosowanych zapraw

-	odchyłki od projektu w zakresie geometrii ścian

-	wygląd powierzchni i krawędzi ścian

-	wykończenie na styku z posadzką i stropem

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7. Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla murów i m (metr kwadratowy) dla ścian działowych.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.	Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów:

-	od kierunku poziomego - maks. 2 mm od kierunku poziomego na 1 mb i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu

-	od kierunku pionowego - maks. 3 mm na 1 mb i nie więcej niż 4 mm na całej wysokości ściany między przegrodami

8.3.	Odbiór robót

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

-	przygotowanie stanowiska roboczego

-	dostarczenie materiałów i sprzętu

-	obsługę sprzętu

-	ustawienie rusztowań

-	wykonanie nowych murów

-	oczyszczenie miejsca pracy

-	likwidację stanowiska pracy

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-12055	Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne.

PN-B-32205	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-23010	Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-02356	Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów

elementów budowlanych z betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-69/b-10023 Roboty murowe konstrukcyjne zespolone ceglano - żelbetowe wykonywane na budowie. Badania i wymagania przy odbiorze.

PN-69/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów auto- klawizowanych z betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

Inne dokumenty

-	ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

-	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych w zakresie „Budownictwo ogólne” - wyd. ITB, Warszawa 2004

-	Dokumenty przetargowe

-	Umowa, warunki Kontraktu

-	Dokumentacja projektowa

-	Instrukcje stosowania materiałów wg wymagań producentów.