SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIRU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-B-09.  Nakładanie powłok antykorozyjnych

KOD CPV45442200-9

- Rozdział I. Część ogólna.

- Rozdział II. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

- Rozdział III. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

- Rozdział IV. Wymagania dotyczące środków transportu.

- Rozdział V. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.

- Rozdział VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych.

- Rozdział VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

- Rozdział VIII. Odbiór robót budowlanych.

- Rozdział IX. Rozliczenie robót.

- Rozdział X. Dokumenty odniesienia.

- WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z konserwacją elementów drewnianych „deski elewacyjnej” w zadaniu określonym w pkt. 1.1 ST warunki ogólne.

  - Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy konserwacji elementów drewnianych i obejmuj ą:

- przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie szczotkami metalowymi i papierem ściernym,

- odpylenie i odkurzenie do nałożenia kolejnych warstw impregnacyjno-konserwujących,

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną, przedmiarem robót oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Przed rozpoczęciem prac związanych z malowaniem, Wykonawca przeprowadzi niezbędne uzgodnienia z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

- Rodzaje materiałów i wymagania

Środek niezmywalny, olejowy, impregnacyjno-konserwujący łatwo przesycający drewno, służący do ochrony przed wodą (zmniejszający nasiąkliwość drewna, a dzięki własnościom hydrofobowym wręcz odpychający wodę), zawierający również środek zwiększający ochronę przed grzybami i owadami oraz pigmenty.

Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwo kontroli jakości dla każdej partii i wchodzić w skład systemów powłokowych posiadających Aprobatę Techniczna IBDiM oraz być bezpieczne dla środowiska naturalnego głównie zwierząt i ludzi.

- Składowanie materiałów

Wyroby impregnacyjne należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwo palnych zgodne z normą PN-C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5°C do +25°C. Ponadto materiały powinny być przechowywane wg określonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach przechowywania.

- SPRZĘT

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

- Sprzęt do czyszczenia konstrukcji

Szczotki stalowe i papier ścierny na urządzeniach mechanicznych.

- Sprzęt do przygotowania materiałów

Mieszadło elektryczne.

- Sprzęt do nanoszenia powłok

Sprzęt do nakładania zgodny z wymaganiami dla materiałów podanymi w Karcie Technicznej produktu.

- TRANSPORT

Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych i wg PN-C-81400.

- WYKONANIE ROBÓT

- Przygotowanie powierzchni drewnianych

- oczyszczenie powierzchni.

- usunięcie pyłu i kurzu z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed nakładaniem powłok przy użyciu odkurzaczy przemysłowych.

- Nanoszenie powłok malarskich

Na wszystkich odkrytych elementach drewnianych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne, impregnacyjno-konserwujące.

- Warunki wykonywania prac malarskich

Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji i nagrzanych powyżej +40°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Należy przestrzegać wymagań dla farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych powłok.

- Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty i świadectwa kontroli jakości dla farby. Inspektor nadzoru może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Z materiału malarskiego należy usunąć błonkę powstałą na powierzchni farby, następnie dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, materiał należy zdyskwalifikować. Pędzle muszą być czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wytarte w lnianej szmacie i wysuszone. Opakowania z farbami muszą mieć opis w języku polskim.

- Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia elementów drewnianych stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywania prac:

- podczas czyszczenia pracownika należy zaopatrzyć w pyłoszczelny skafander,

- przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów malarskich, należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać żywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków w miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu wodą z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować

przed pracą odpowiednim kremem ochronnym. Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących, państwowych i lokalnych przepisów BHP i ochronę środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nadzoru nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. Podczas nakładania materiałów należy ściśle przestrzegać przepisów i wskazówek umieszczonych na opakowaniach. Materiały stosowane do impregnacji są środkami powodującymi skażenie i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu ani cieków wodnych.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Sprawdzenie jakości materiałów malarskich

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli, o jakości wyrobu, a na życzenie Odbiorcy zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. Materiały niespełniające wymogów norm przedmiotowych należy wyeliminować.

- Kontrola nakładania powłok malarskich

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego, warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu i warunków schnięcia i aklimatyzacji powłok.

Inspektor nadzoru może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw wg PN-C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powłok malarskich.

Kontrola wynikająca z zaleceń normy PN-H-97053 i obejmuje:

- sprawdzenie czystości poprzedniej powłoki (zatłuszczenie, zapylenie)

- zgodność odstępu czasu malowania od nałożenia poprzednich powłok

- zgodność temperatury i wilgotności z wymaganiami

- wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

- OBMIAR ROBÓT

Jednostkową obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonych elementów 2-warstwową powłoką środka impregnacyjno-konserwującego.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte niniejszą SST podlegają częściowo odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy odbiorze Robót gwarancję producenta środka. W przypadku niezgodności, choć jednego elementu Robót wymaganiami Roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg rozdziału IX. STWiORB. Sposób rozliczenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- · PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.

- · PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

- · PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na

- wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

- · PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i ftalowe

- kopolimeryzowane styren owe.

- · PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-żywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe

- kopolimeryzowane styrenowe.

- · PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby olejne i

- aikidowe.

- · PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

- · PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

10.2. Inne

- Instrukcje producent