# D-05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

## 1. 	WSTĘP

### 1.1. 	Przedmiot  STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej, w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle).

### 1.2. 	Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

### 1.3. 	Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm

- wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm

- wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce piaskowej grubości 5cm wraz z wykonaniem w miejscach kolizyjnych ominięcia pni drzew z zastosowaniem obrzeża z tworzyw sztucznych oraz mieszanki mineralnej zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym

- wbudowaniem geowłókniny pod konstrukcję z kostki betonowej układanej na podłożu strukturalnym

### 1.4. 	Określenia podstawowe

1.4.1. 	Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2. 	Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.3. 	Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.4.	Podsypka - warstwa miału lub mieszanki piasku z cementem służąca do ułożenia prefabrykatów na warstwie podbudowy lub na podłożu gruntowym.

1.4.5. 	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.4.

### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.5.

## 2. 	MATERIAŁY

### 2.1. 	 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.2.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera.

Kolorystykę kostki betonowej należy uzgodnić z Zamawiającym.

Typy kostki betonowej:

Typy kostki betonowej:

typ A -  kostka betonowa różnowymiarowa o gr. 8cm i szerokości 18cm. Kolorystyka, sposób ułożenia oraz wymiary kostki powinny być zgodne z parametrami kostki betonowej obecnie występującej na chodnikach w obszarze skrzyżowania ul. Berylowej z Al. Marii Dąbrowskiej (kostka w kolorze melanżowym - ciemnoszary). Przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych należy zweryfikować faktyczną grubość i rodzaj istniejącej kostki.

Propozycję rodzaju kostki betonowej, należy przedstawić Zamawiającemu do Akceptacji wraz ze wskazaniem do porównania istniejącego rodzaju kostki. Przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych należy uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie rodzaju kostki.

typ B - kostka betonowa typu behaton gr. 8cm - kolor szary.

typ C - kostka betonowa (o fakturze płukanej) różnowymiarowa gr. 8cm i szerokości 8cm. Kolorystyka, sposób ułożenia oraz wymiary kostki powinny być zgodne z parametrami kostki betonowej obecnie występującej na zjazdach w obszarze skrzyżowania ul. Berylowej z Al. Marii Dąbrowskiej (kostka w kolorze grafitowym). Przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych należy zweryfikować faktyczną grubość i rodzaj istniejącej kostki.

Propozycję rodzaju kostki betonowej, należy przedstawić Zamawiającemu do Akceptacji wraz ze wskazaniem do porównania istniejącego rodzaju kostki. Przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych należy uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie rodzaju kostki.

### 2.2. 	Betonowa kostka brukowa z betonu wg PN-EN 1338(Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.)

Wymagania dla kostki brukowej betonowej (wymagania dla materiałów nowych):

- nasiąkliwość - klasa 2 (B)

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających- klasa 3,(załącznik D: Metoda określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej)

- odporność na ścieranie- klasa 4; (wymaganie wg met. bad. wg zał. G - ≤ 20mm; met. bad. wg zał. H-  ≤ 18000 mm3/5000 mm2)

- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2. normy PN-EN 1338.(załącznik F Pomiar wytrzymałości)

2.2.1. Aspekty wizualne

Wygląd, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny być zgodne z wymaganiami w PN-EN 1338 punkt 5.4.

2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kształt, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny być zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1338 punkt 5.2.4. (tablica 1-3)

### 2.3. 	Materiały na podsypkę i do wypełnienia szczelin

- Kruszywo drobne 0/2 na podsypkę cementowo-piaskową powinno spełniać wymagania PN-EN 13242- kategoria uziarnienia GF85.

- Kruszywo drobne 0/2 na podsypkę piaskową powinno spełniać wymagania PN-EN 13242- kategoria uziarnienia GF85.

- Kruszywo drobne 0/2 do wypełnienia spoin powinno spełniać wymagania PN-EN 13242- kategoria uziarnienia GF85.

- Kruszywo drobne do zapraw powinno spełniać wymagania PN-EN 13139 pod względem uziarnienia.

- Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej należy stosować podsypkę cementowo-piaskową (przygotowaną w proporcji 1:4, z użyciem kruszywa drobnego, cementu CEM I 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).

Do wypełnienia spoin między krawężnikami należy stosować kruszywo drobne lub zaprawę cementowo-piaskową (przygotowaną w proporcji 1:2 z użyciem kruszywa drobnego, cementu CEM I 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008) zgodnie z dokumentacją projektową.

### 2.4. Geowłóknina

Geosyntetyk powinien być wykonany z włókien polipropylenowych - igłowana, jako nietkana (non wovens) oraz powinien odznaczać się szczególnie wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowywania, wysoką wodoprzepuszczalnością i podwyższoną odpornością na promieniowanie UV. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność (min. 25 lat), w tym odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Tabela 1. Podstawowe parametry techniczne geowłókniny

| Lp. | Właściwości | Jm. | Wymagania | Metoda badań wg normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na rozciąganie, co najmniej - wzdłuż pasma - wszerz pasma | kN/m kN/m | 16,0 16,0 | PN-EN ISO 10319:2010 |
| 2 | Wydłużenie przy zerwaniu, nie większe niż - wzdłuż pasma - wszerz pasma | % % | 100 40 | PN-EN ISO 10319:2010 |
| 3 | Odporność na przebicie statyczne (CBR), co najmniej | N | 2350 | PN-EN ISO 12236:2007 |
| 4 | Odporność na przebicie dynamiczne (metoda stożka), nie więcej niż | mm | 22 | PN-EN ISO 13433:2007 |
| 5 | Umowny wymiar porów O90 | µm | 100 (-5) | PN-EN ISO 12956:2011 |
| 6 | Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny, h=50mm, co najmniej | l/m2s (mm/s) | 90 | PN-EN ISO 11058:2010 |

Wykonawca powinien wymagać od swojego dostawcy aby na każdym opakowaniu dostarczanych geosyntetyków była umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:

- typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji;

- parametry zaopatrzeniowe;

- informację, że Wyrób posiada ważny dokument dopuszczający do stosowania w robotach budowlanych.

### 2.5. Materiały do mieszanki mineralnej w miejscach kolizji z pniami drzew

### Warstwa wierzchnia nawierzchni z kruszywa 0/8mm gr. 3cm i warstwa dynamiczna gr. 5cm z kruszywa 0/16mm -  nawierzchnia nie gorsza niż typu Hansegrand, HanzaVia lub równoważna według STWiORB D-05.02.01.

### 2.6. Obrzeża z tworzyw sztucznych

Należy stosować obrzeża z tworzyw sztucznych kotwione punktowo do podłoża za pomocą szpilek stalowych o długości min. 30cm zgodnych z systemem montażu producenta – min. 3 szpilki/m. Wysokość obrzeży z tworzyw sztucznych należy dostosować do wysokości kostki betonowej. Obrzeża nie mogą wystawać powyżej poziomu kostki betonowej oraz nie mogą być niższe o więcej niż 2mm od poziomu nawierzchni z kostki betonowej.

Obrzeżą powinny być wykonane z mieszanek polipropylenu (PP) oraz polietylenu (PE) o następujących wymiarach (wymiary minimalne):

| Wysokość (± 2mm) | 78 mm |
| --- | --- |
| Długość (± 5mm) | 1000 mm |
| Szerokość (± 2mm) | 85 mm |

### 2.7. Materiały do nawierzchni mineralnej w obszarze pni drzew

Do wykonania warstwy wierzchniej nawierzchni mineralnej zgodnie z projektem należy stosować warstwę wierzchnią z mieszanki kruszywa 0/8mm gr. 3cm typ HanseGrand Royal lub równoważny (parametry równoważności poniżej) i warstwę dynamiczną z mieszanki kruszywa 0/16mm gr. 5cm typ HanseGrand Mineral lub równoważny, o następujących parametrach równoważności:

- Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak; łupki wysokogórskie, wiążący żwir i kamień naturalny.

- Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości.

- Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący.

- Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.

- Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3 – w przypadku warstwy wierzchniej

- Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 16 mm w przy, waga wynosi 2,00 tony/m3 – w przypadku warstwy dynamicznej

- Wymagania ogólne dotyczące materiałów:

Określenie przepuszczalności wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3):

Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3):

## 3. 	SPRZĘT

### 3.1. 	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3 i pkt. 1.5.

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi STWiORB należy do Kierownika Budowy.

Sprzęt do wykonywania robót należy dostosować do specyfiki projektowanego obiektu, warunków terenowych oraz konieczności ochrony istniejącej roślinności. Ogólne wymagania w zakresie prowadzenia robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do Robót.

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor.

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży podczas zagęszczania.

## 4. 	TRANSPORT

### 4.1. 	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.4.

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z zastrzeżeniem, że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

## 5. 	WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5 i pkt. 1.5.

### 5.2. 	Zakres wykonywanych robót

### 5.2.1. 	Wytyczenie sytuacyjno- wysokościowe nawierzchni z kostki betonowej

### Wytyczenie sytuacyjno- wysokościowe nawierzchni wykonane będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Wykonanie podsypki

Podsypkę cementowo-piaskową należy wykonać w proporcji 1:4 lub podsypkę piaskową o grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.2.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Roboty związane z ustawieniem kostki betonowej wykonane będą ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni należy bezwzględnie przestrzegać spadków.

Deseń nawierzchni z kostki betonowej powinien być zgodny z projektem.

Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 3mm.

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Wypełnienie spoin w nawierzchniach z kostki betonowej powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem, powinno być wykonane na pełną wysokość kostki betonowej.

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych.

5.2.4. Wbudowanie geowłókniny

W miejscach wskazanych w dokumentacji należy wbudować geowłókninę separafyjno-filtracyjną wg pkt. 2.4.

Geosyntetyki zaleca się układać na podstawie rysunków, określających poziom układania (rzędne), wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. Szczegółowy sposób montażu należy określić na podstawie wytycznych producenta materiału. Zakłady geosyntetyków należy łączyć wg zaleceń producenta.

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Należy zwrócić uwagę na ułożenie geosyntetyków bez fałd, sfalowań, zagięć. Ich powierzchnia powinna być lekko napięta.

Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można ciąć na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. noża, piły.

Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana na całej powierzchni przy pomocy koparki. Nie dopuszcza się do nasuwania gruntu przy pomocy spycharek, ponieważ prowadzi to do przesuwania i pofałdowania geosyntetyków.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm.

5.2.5. Regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni

W ramach regulacji wysokościowej nawierzchni z kostki betonowej należy rozebrać istniejącą konstrukcję utwardzenia nie powodując uszkodzeń istniejącego materiału (w przypadku złego stanu istniejącej kostki brukowej lub jej uszkodzenia podczas rozbiórki należy materiał wymienić na nowy o parametrach zgodnych ze stanem istniejącym).

Roboty związane z ustawieniem kostki betonowej wykonane będą ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.

Podsypkę pod istniejącą kostką należy rozebrać do wymaganej głębokości (grubość wykonanej w ramach regulacji podsypki cementowo-piaskowej nie powinna wynosić mniej niż 3cm).

Poziom nawierzchni należy dostosować poprzez wykonanie odpowiedniej grubości podsypki cementowo-piaskowej 1:4 lub podsypki piaskowej. W przypadku konieczność podniesienia poziomu nawierzchni o większa wartość można wykonać warstwę wyrównawczą z mieszanki niezwiązanej (minimalna grubość warstwy z mieszanki niezwiązanej powinna umożliwiać właściwe zagęszczenie podbudowy).

Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 3mm.

Kostkę należy układać ok. 1 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania)

podsypka ulega zagęszczeniu.

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Wypełnienie spoin przez zamulenie drobnym ostrym piaskiem wg pkt. 2.3, powinno być wykonane na pełną wysokość kostki betonowej.

5.2.6. Wykonanie ominięcia pni drzew

W przypadkach koniecznych należy przewidzieć ominięcie pni drzew przy zastosowaniu obrzeży z tworzyw sztucznych oraz mieszanki mineralnej zamiast nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z projektem wykonawczym.

W miejscach, gdzie chodnik usytuowany jest w bezpośredniej bliskości drzewa dopuszcza się zmniejszenie wymiarów ławy betonowej (fundament punktowy) pod obrzeżami oraz cięcie oporników w celu uniknięcia kolizji z systemem korzeniowym.

W przypadku braku możliwości uniknięcia kolizji projektowanego opornika z istniejącym drzewem lub systemem korzeniowym należy nie wbudowywać opornika i wykonać nawierzchnie mineralną z opornikiem z tworzyw sztucznych zgodnie z projektem wykonawczym.

Kształt oraz zakres ominięcia pnia drzew należy uzgodnić z Inżynierem.

Roboty związane z ominięciem pni drzew w przypadku kolizji nie podlegają oddzielnej zapłacie i Wykonawca powinien uwzględnić koszty robót związanych z rozwiązaniem kolizji z pniami drzew w cenie kontraktowej.

Wbudowanie nawierzchni mineralnej

Niniejsze wytyczne dotyczą warstwy wierzchniej nawierzchni mineralnej zgodnie z projektem należy stosować warstwę wierzchnią z mieszanki kruszywa 0/8mm gr. 3cm typ HanseGrand Royal lub równoważny (parametry równoważności wg pkt. 2.7.) i warstwę dynamiczną z mieszanki kruszywa 0/16mm gr. 5cm typ HanseGrand Mineral lub równoważny (parametry równoważności wg pkt. 2.7.).

Nawierzchnię należy wbudować i pielęgnować zgodnie z zaleceniami producenta.

Dostarczyć i w budować warstwę dynamiczną 0/16 mm według normy DIN 18035-5. grubość warstwy równa 5 cm w stanie zagęszczonym, wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżki. Płaskość: +/- 1 cm pod łatą o długości 4 m; odchyłka od wysokości nominalnej: +/- 1 cm. Wbudowanie za pomocą lekkiego urządzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwień. Przed wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się dynamicznie. Wymagany stopień zagęszczenia DPr = 0,95. Produkt: HanseMineral, Materiał: czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej do tego grysu.

Grubość wbudowania: 3 cm, w stanie zagęszczonym. Płaskość: +/- 1 cm pod łatą o długości 4 m, odchyłka od wysokości nominalnej: +/- 1 cm. Przepuszczalność wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymałość na ścinanie powierzchni = 50 kN/m2. Wbudowanie za pomocą lekkiego urządzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwień. Przed wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się statycznie. Wymagany stopień zagęszczenia DPr = 0,95. Produkt: HanseMineral, Materiał: czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej kolorystycznie do warstwy dynamicznej.

Pielęgnacja wykańczająca (według normy DIN 18035-5)
czynności do uzyskania stanu gotowości do odbioru:

- nawadnianie, tak że nawierzchnia na zmianę przesiąknięta jest wodą i następnie wysycha na całej powierzchni,

- w fazie wysychania w stanie wilgotności gleby musi być na zmianę walcowana na krzyż, przy czym należy unikać ścinania i przesuwania się materiału wierzchniego,

- wyrównanie (wykonanie płaskiej powierzchni). Należy przy tym unikać przemieszczania się materiału wierzchniego.

Pielęgnację wykańczającą należy tak długo powtarzać, aż uzyskana zostanie wymagana wytrzymałość na ścinanie. Z reguły, w zależności od warunków atmosferycznych 3 – 5 tygodni. Wszystkie ww. prace należy wliczyć do kosztów oferty.

## 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.

### 6.2. 	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać pełne badania kostek betonowych zgodnie z wymaganiami punktu 2.2. niniejszych STWiORB.

### 6.3. 	Badania w czasie robót

6.3.1. 		Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją Projektową oraz z wymaganiami określonymi w p.2.

6.3.2. 	Badanie prawidłowości układania kostki

Badanie prawidłowości układania kostki polega na zmierzeniu szerokości spoin oraz na wizualnej ocenie wykonanej powierzchni.

6.3.3.	Sprawdzenie wypełnienia spoin

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się wizualnie.

6.4. 		Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1.		Równość

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności podłużne nie powinny przekraczać 8mm.

6.4.2. 		Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,3%.

6.4.3. 		Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±1cm.

6.4.5.		Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm.

6.4.6.		Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm.

## 6.5. Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kształtek betonowych, wymienionych w pkt. 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

## 7. 	OBMIAR ROBÓT

### 7.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.7.

### 7.2. 	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm zgodnie z dokumentacją projektową.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm zgodnie z dokumentacją projektową.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej grubości 5cm zgodnie z dokumentacją projektową wraz z wykonaniem w miejscach kolizyjnych ominięcia pni drzew z zastosowaniem obrzeża z tworzyw sztucznych oraz mieszanki mineralnej zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wbudowania geowłókniny pod konstrukcję z kostki betonowej układanej na podłożu strukturalnym zgodnie z dokumentacją projektową.

## 8. 	ODBIÓR ROBÓT

### 8.1. 	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.

## 9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawę płatności stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej i odebranej warstwy nawierzchni z kostek brukowych betonowych.

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o danej grubości

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wymaganych materiałów,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zagęszczeniem,

- ułożenie i ubicie kostek,

- wypełnienie spoin,

- wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie Robót i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej o danej grubości wraz z wykonaniem w miejscach kolizyjnych ominięcia pni drzew z zastosowaniem obrzeża z tworzyw sztucznych oraz mieszanki mineralnej zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wymaganych materiałów,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie podsypki piaskowej wraz z jej zagęszczeniem,

- ułożenie i ubicie kostek,

- wykonanie ominięcia pni drzew w przypadku kolizji projektowane obrzeżą z korzeniami lub pniem – zgodnie z projektem wykonawczym

- wypełnienie spoin,

- wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie Robót i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

- wbudowania geowłókniny

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wymaganych materiałów,

- przygotowanie podłoża,

- rozłożenie geowłókniny i zakotwienie do podłoża

- wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie Robót i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

- wykonanie regulacji wysokościowej nawierzchni z kostki betonowej

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wymaganych materiałów,

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z segregacją materiału

- koszt zakupu niezbędnej ilości materiałów (nowych kostek betonowych) w przypadku złego stanu technicznego lub uszkodzenia materiałów z odzysku

- koszt załadunku, transportu i utylizacji materiałów nienadających się do ponownego wbudowania, pozostałości po rozbiórkach istniejących nawierzchni

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej lub dodatkowej warstwy podbudowy wraz z jej zagęszczeniem,

- ułożenie i ubicie kostek,

- wypełnienie spoin,

- wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie Robót i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

## 10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

| PN-EN 1338:2005 | Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. |
| --- | --- |
| PN-EN 197-1:2002 | Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku |
| PN-EN 206-1:2003 | Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. |
| PN-EN 13139 | Kruszywa do zaprawy |
| PN-EN 13242 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym |
| PN-EN 1008 | Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu |