D.09.01.01A	PODŁOŻE STRUKTURALNE – MIESZANKA KAMIENNO-GLEBOWA

# WSTĘP

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem podłoża strukturalnego stosowanego jako warstwa nośna nawierzchni umożliwiająca rozwój systemu korzeniowego drzew w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle).

## Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

## Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłoża strukturalnego.

Podłoże strukturalne wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

- warstwę wegetacyjną: dolna warstwa podłoża, ułożona na rozluźnionym gruncie rodzimym, grubość 40cm

- warstwę aeracyjną: górna warstwa podłoża o grubości 20 cm, ułożona na warstwie wegetacyjnej

## Określenia podstawowe

### Podłoże strukturalne: mieszanka kamienno-glebowa układana jako podbudowa pod nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego, jako miejsca parkingowe, trawnik lub rabatę obsadzoną roślinnością, spełniająca wymagania norm drogowych w zakresie nośności i zagęszczenia oraz wymagania dla substratu w zakresie warunków rozwoju systemu korzeniowego.

### Warstwa aeracyjna: warstwa mieszanki kamienno-glebowej układana pod warstwami konstrukcji chodnika, ścieżki rowerowej, względnie miejsca parkingowego, z poziomu którego/ej możliwe jest odprowadzenie wody z zastosowaniem studzienki aeracyjnej, zbudowana z kruszywa o wymiarach D 31,5/63 mm.

### Warstwa wegetacyjna: warstwa mieszanki układana pod warstwą aeracyjną w której rozwijają się korzenie drzew oraz możliwe jest tymczasowe magazynowanie wody, która następnie przesącza się do gruntu rodzimego oraz pobierana jest przez korzenie drzew, zbudowana z kruszywa o wymiarach d/D 63/125 mm.

### Substrat do podłoży strukturalnych: gleba urodzajna o określonym składzie mechanicznym o zawartości w profilu do głębokości 40 cm 5-8% wagowych humusu oraz na większej głębokości niż 40 cm 4-6% wagowych humusu używana do wmycia po ułożeniu każdej z warstw podłoża strukturalnego.

### Studzienka wentylacyjna: studzienka o wysokości minimum 50 oraz otworem wlotowym o wymiarach 45x45 cm lub innym dopasowanym do modułu nawierzchni ale nie mniejszym niż 40x40 cm, z otworami na wysokości warstwy aeracyjnej oraz w dnie. Studzienka powinna mieć możliwość zamknięcia wlotu na zimę w celu ochrony przed zasoleniem oraz okazjonalnego jej czyszczenia. Studzienka powinna być ustawiona na drobnym kruszywie łamanym. Studzienka pozwala na dostęp tlenu do korzeni, podlanie i nawożenie drzew oraz rozprowadzenie wody opadowej doprowadzanej do podłoża.

### Drenaż: na glebach gliniastych należy zaprojektować głębokość podłoża minimum 90 cm. W szczególnych przypadkach można rozważyć ułożenie drenu na dnie koryta, pozwalającego na odprowadzenie nadmiaru wody do kanalizacji deszczowej lub rowu chłonnego.

### Wszystkie określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2.

## Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podłoża strukturalnego, są:

- kruszywo łamane, naturalne wg PN-EN 13242,

- substrat do podłoża strukturalnego o parametrach opisanych w dalszej części specyfikacji,

- węgiel drzewny,

- woda do wmywania substratu.

## Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podłoża strukturalnego należy użyć następujące rodzaje kruszywa wg PN-EN 13242

- kruszywo o wymiarach d/D 31,5/63 mm, do warstwy aeracyjnej,

- kruszywo o wymiarach d/D 63/125 mm, do warstwy wegetacyjnej.

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-EN 13242, dla których wymagania zostaną określone w SST. Wymagania dla kruszyw podaje tab.1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw 31,5/63mm oraz 63/125mm

## Wymagania dla substratu

Substrat do podłoża strukturalnego powinien posiadać następujący skład granulometryczny: mniej niż 5% żwiru, 25-30% piasku, 20-40% pyłu i 25-40% iłu (frakcja <0,002-ił, 0,05-0,002- pył, 0,05-2,0-piasek, 2-6- żwir). Skład granulometryczny należy ustalać wg PN-88/B-04481, lub wg innej wiarygodnej metody np. urządzeniem laserowym. Substrat powinien zawierać 5-8% wagowych substancji organicznej (badanie wg PN-88/B-04481) do głębokości 40 cm. Poniżej 40 cm zawartość substancji organicznej powinna wynosić 4-6% wag.

Substrat powinien być jednorodny w całym profilu. Nie powinno być dużych różnic w fakturze pomiędzy torfem, a frakcją mineralną w substracie. Wartość pH powinna zawierać się w granicach 5,5-6,5. Stosunek węgla do azotu powinien zawierać się pomiędzy 17:1 do 33:1. Należy dodać do podłoża nawóz wolno działający w dawce . 10g/m2.

Substrat musi mieć jednolitą teksturę i nie może zawierać w substracie liści, korzeni, brył i grudek powyżej 2 cm średnicy. Substrat nie może zawierać gruzu.

Tablica 2. Wytyczne wartości dotyczące zawartości składników pokarmowych

1) W przypadku wartości przewodności elektrycznej pomiędzy 4,0-5,0 musi być podany powód tak wysokiej wartości. Nawozy mogą zwiększyć przewodność elektryczną do poziomu, który może zniszczyć rośliny. Stosunek K/Mg powinien wynosić 2:1.

## Biowęgiel

Należy dodać do substratu 10% węgla aktywnego o frakcji do 850 mm oraz grzybnię mikoryzową.

## Nawóz

Substrat powinien być wzbogacony o nawóz o kontrolowanym uwalnianiu azotu w stosunku N:P:K wynoszącym 15-2-15.

## Woda

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

## Studzienka wentylacyjna

Do wykonania trzonu studzienki należy stosować rury dwuścienne karbowane z PP min. SN10 średnicy 315mm. Na trzonie studni zastosować pokrywę teleskopową z żeliwnym włazem wentylacyjnym klasy D400. Studzienkę należy posadowić na ławie z kruszywa z kruszywa łamanego.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3 i pkt. 1.5.

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi STWiORB należy do Kierownika Budowy.

Sprzęt do wykonywania robót należy dostosować do specyfiki projektowanego obiektu, warunków terenowych oraz konieczności ochrony istniejącej roślinności. Ogólne wymagania w zakresie prowadzenia robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

## Sprzęt do wykonania robót

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, ujętego w PZJ:

a) koparek do wykorytowania drogi,

b) spycharek, równiarek lub układarek kruszywa,

c) wibracyjnych zagęszczarek płytowych do zagęszczania podłoża strukturalnego,

d) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru substratu,

e) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.

## Transport materiałów

Kruszywa i substrat można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywa muszą być

transportowane oddzielnie od substratu do podłoży strukturalnych. Kruszywo do warstwy wegetacyjnej i aeracyjnej muszą być transportowane osobno. Transport mieszanki kamienno-glebowej powoduje jej rozwarstwianie i utratę parametrów.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 i pkt 1.5.

Opisane roboty dotyczą wykonania podbudowy nawierzchni warstwy nośnej.

## Przygotowanie podłoża

W przypadku drzewa istniejącego i budowy podłoża strukturalnego w jego systemie korzeniowym należy zdjąć glebę rodzimą z korzeni bez ich uszkodzenia na głębokość do 60 cm w odległości do 1,5 m od pnia oraz na projektowaną głębokość w dalszej odległości. Gleba powinna zostać rozluźniona z użyciem sprężonego powietrza (np. z użyciem AirSpade lub innego równoważnego zgodnie ze STWiORB D-02.01.01) i odessana z systemu korzeniowego. Odsłonięte korzenie główne należy zasypać warstwą z kamieni łamanych o frakcji 4-8 mm oraz przykryć grubą geowłókniną przed wyłożeniem warstw kamienia podłoża. Geowłókniny przewidziane do użycia do przykrycia grubych korzeni powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna tłucznia.

W korycie po usunięciu gleby wykładane i zagęszczane jest kruszywo oraz wmywany substrat w standardowy sposób.

Koryto pod podłoże strukturalne powinno zostać wyprofilowane do wymaganej geometrii określonej w projekcie. Dno koryta powinno zostać przegrabione po wykonaniu testu, aby umożliwić wsiąkanie wody. Na gruncie spoistym, należy zastosować 90 centymetrową warstwę podłoża strukturalnego lub opcjonalnie należy zamontować dren pozwalający na odprowadzenie nadmiaru wody z koryta.

Na warstwach nośnych podłoża strukturalnego należy ułożyć warstwę ścieralną nawierzchni wraz z jej podbudową. Na warstwie aeracyjnej podłoża należy ułożyć nawierzchni zgodnie z projektem. zalecane jest ułożoną na podbudowie wykonanej z podbudowy podatnej lub zaprawy podkładowo-drenażowej w celu zapewnienia przesączania się wody do warstw podbudowy. Spadki nawierzchni powinny zapewniać doprowadzenie wody do studzienek wentylacyjnych w celu

nawadniania drzew.

Zalecane jest aby warstwa ścieralna na podłożu strukturalnym była zbudowana z wodoprzepuszczalnej nawierzchni. Każde drzewo posadzone w strefie podłoża strukturalnego musi mieć zapewnioną studzienkę wentylacyjną umożliwiającą podlewanie oraz nawożenie i jednocześnie wlot powietrza zamontowaną w podłożu strukturalnym. Studzienka powinna mieć perforowane dno. Geowłókniny przewidziane do użycia do przykrycia grubych korzeni drzew istniejących powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna tłucznia.

Koryto pod podłoże strukturalne powinno być wytyczone w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi chodnika lub placu i w rzędach równoległych do ich osi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków

lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

## Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa

W korycie układane są dwie warstwy kruszywa (głębiej kruszywo o wymiarach 63/125 mm o grubości podanej w projekcie, płycej 20 cm kruszywo 31,5/63 mm), pomiędzy które wmywany jest substrat dla podłoży strukturalnych (środowisko rozwoju korzeni). Mieszanka kamienno-glebowa powinna być instalowana w korycie drogowym o

głębokości minimum 60 cm (w strefie do 1 m wokół misy drzewa nowo sadzonego lub pnia drzewa istniejącego) i 90 cm w dalszej odległości w strefie korzeniowej drzewa. W misy sadzone są drzewa i w ostatnim etapie na warstwach podłoża strukturalnego układana jest nawierzchnia.

Warstwę dolną (warstwa wegetacyjna) o grubości powyżej 30cm należy wykonać w 2 warstwach. Kruszywo powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Kruszywo po rozłożeniu powinno być zagęszczane z użyciem zagęszczarek płytowych. Zagęszczanie wykonywane jest przed wmyciem substratu (oddzielnie warstwa aeracyjna i warstwa wegetacyjna). Po wmyciu substratu podłoże nie może być zagęszczane.

## Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu

do rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 40 m2 do 80 m2.

Na odcinku próbnym należy wykonać testy nośności metodą VSS.

O konieczności wykonania odcinka próbnego decyduje Inżynier.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

## Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6.

## Kontrola przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszej STWIORB.

## Badania w czasie robót

## 6.3.1.	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstość oraz zakres badań podano w tablicy 3.

Tablica 3 Częstość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki niezwiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie (m2) |
| Kruszywo |  |  |  |
| 1 2 3 4 | Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 Odporność na działanie mrozu wg PN-EN 1367-1 pH kruszywa | 1/2000 ton i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów |  |
| Substrat |  |  |  |
| 5 | Parametry fizyko-chemiczne substratu w tym zasobność substancji odżywczych, skład mechaniczny, pH, zasolenie, struktura | przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów |  |

## 6.3.2.	Badania właściwości kruszywa i substratu

- Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

- Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera.

- Badania substratu powinny obejmować sprawdzenie parametrów wyszczególnionych w punkcie 2.4.

- Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera.

## Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podłoża strukturalnego

## 6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.

Tablica 4 Częstość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

| - Lp. | - Wyszczególnienie badań i pomiarów | - Minimalna częstość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Równość podłużna | - co 20m łatą na każdym pasie ruchu (nie mniej jak w 3 przekrojach na punktowe miejsce wbudowania np. zjazd lub odcinek chodnika) |
| - 2 | - Równość poprzeczna | - Raz na 100 m2 (nie mniej jak w 3 przekrojach na punktowe miejsce wbudowania np. zjazd lub odcinek chodnika) |
| - 3 | - Nośność podbudowy | - nie rzadziej niż raz na 100 m2 (nie mniej jak 1 raz na punktowe miejsce wbudowania np. zjazd lub odcinek chodnika) |
| - 4 | - Grubość podbudowy | - w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na punktowe miejsce wbudowania np. zjazd lub odcinek chodnika |

## 6.4.2. Szerokość podłoża strukturalnego

- Szerokość podłoża strukturalnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Równość podłoża strukturalnego

Nierówności podłużne i poprzeczne podłoża strukturalnego należy mierzyć 4- metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności nie mogą przekraczać: 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podłoża strukturalnego

Spadki poprzeczne na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podłoża strukturalnego

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +/- 3 cm

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś podłoża strukturalnego w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.4.7. Grubość podłoża strukturalnego

Grubość podłoża strukturalnego nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: ± 5 cm.

6.4.8. Nośność podłoża strukturalnego

Pomiary nośności podłoża strukturalnego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205.

Na odcinku próbnym powinny być one badane testem VSS, na innych powierzchniach badanie należy przeprowadzić za pomocą płyty dynamicznej przeliczając uzyskany wynik zgodnie z instrukcją producenta.

Podłoża strukturalne powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5.

Tablica 5 Wymagania nośności podłoża strukturalnego

| Przeznaczenie części drogi | Minimalny moduł odkształcenia E2 mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm (MPa) |
| --- | --- |
|  | E2 |
| Chodniki | ≥80 |
| Zjazdy | ≥100 |

## Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie

zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2. (metr kwadratowy) wykonanego podłoża strukturalnego – mieszanki kamienno-glebowej z kruszywa 31-63mm o gr. 20cm

Jednostką obmiarową jest m2. (metr kwadratowy) wykonanego podłoża strukturalnego – mieszanki kamienno-glebowej z kruszywa 63-125mm o gr. 40cm

Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) wykonanej studzienki napowietrzająco-nawadniającej/wentylacyjnej

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają niezbędnym poprawkom lub rozbiórce i ponownemu wykonaniu, zależnie od decyzji Inżyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9.

## Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 robót w rozbiciu na ich rodzaj. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną i obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- rozłożenie kruszywa,

- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,

- wykoanie studzineki napowietrzająco-nawadniającej

- wmycie substratu w warstwy kruszywa,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robót

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową.