# D-06.03.01	uMOCNIENIE POBOCZY

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z umocnieniem poboczy w ramach remontu drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. J. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle).

1.2.	Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem poboczy:

- geokratką komórkową ułożona na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 4/31,5mm o średniej gr. 12cm

zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

1.4.1. 	Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. 	Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność wystarczającą do przejęcia obciążenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.5.

2.	Materiały

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

2.2.	Rodzaje materiałów

Kruszywo

Do umocnienia poboczy, jako warstwę podbudowy, należy stosować mieszankę niezwiązaną z kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 4/31,5mm o średniej gr. 12cm, spełniającą wymagania nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR2 zgodnie z WT-4 2010 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”.

Do wypełnienia otworów w geokracie należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 2/16mm.

Do warstwy wyrównawczej pod ułożenie geokratki należy stosować grys 2/mm5 lub 2/8mm.

Geokratka

Należy stosować geokratkę przeznaczoną do warstw wierzchnich nawierzchni drogowych o wymiarach 50x50x5cm.

Geokratki powinny mieć możliwość łączenia.

Parametry techniczne:

- Wymiary: 50 x 50 cm

- Wysokość ścianek: 5 cm

- Grubość ścianek: 5 mm

- Waga: 2,20 kg/ sztuka 8,80 kg/ 1 mkw

- Materiał: PP/PE

- Stabilność wymiarów: +/- 3% (-30°C do +50°C)

- Trwałość materiału: Minimum 18 lat

- Wytrzymałość na obciążenia: 400 ton / mkw (bez wypełnienia)

- Dopuszczalny nacisk na oś: 30 ton

Do mocowania geokratki do podłoża należy stosować szpilki stalowe typu U śr. 6mm i długości min. 50cm w ilości min. 2 szt./kratkę.

Geowłóknina

Pod warstwą podbudowy należy wbudować geowłókninę separacyjno-filtracyjną o parametrach zgodnych z pkt. 2.4 STWiORB D-05.03.23.

3.	Sprzęt

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3 i pkt. 1.5.

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi STWiORB należy do Kierownika Budowy.

Sprzęt do wykonywania robót należy dostosować do specyfiki projektowanego obiektu, warunków terenowych oraz konieczności ochrony istniejącej roślinności. Ogólne wymagania w zakresie prowadzenia robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Stosowany sprzęt powinien być przedstawiony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez Inżyniera. Można  stosować poniższy sprzęt:

- równiarka,

- koparka,

- walec drogowy,

- drobny sprzęt zagęszczający,

- drobny sprzęt ręczny.

4.	Transport

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne warunki transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej STWiORB, można korzystać z dowolnych środków transportowych w warunkach zabezpieczających kruszywo przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5 i pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi  Inżynierowi do zaakceptowania sposób wykonania i zagęszczenia pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego.

Pobocza należy umocnić zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym wskazanym w części rysunkowej projektu wykonawczego.

5.2. 		Projektowanie składu mieszanki optymalnej

Mieszanki niezwiązanych do wykonania umocnienie poboczy powinny spełniać wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR2 zgodnie z pkt. 2.5 WT-4 2010 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”.

Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933-1, powinno spełniać wymagania przedstawione w pkt. 2.5.4 WT-4 2010 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”

5.3. Wbudowanie geowłókniny

Zgodnie z pkt. 5.2.4 STWiORB D-05.03.23.

5.3. 	Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki niezwiązanej

Pod warstwę z mieszanki niezwiązanej należy wbudować geowłókninę separacyjno-filtracyjną.

Na odpowiednio przygotowanym podłożu należy rozłożyć mieszankę kruszywa.

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Kruszywo stabilizowane mechanicznie należy dostarczyć na miejsce wbudowania samochodami samowyładowczymi.

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu sprzętu mechanicznego z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektową. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Po rozłożeniu mieszanki równiarką należy przystąpić do zagęszczania. Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej wg PN-EN 13286-2.

5.4. Umocnienie geokratką

Na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego należy rozłożyć i zagęścić warstwę wyrównawczą z grysu 2/5mm lub 2/8mm oraz zagęścić. Na warstwie wyrównawczej ułożyć geokratką zgodnie z wytycznymi producenta. Każdą geokratkę należy przymocować do podłoża szpilkami stalowymi – min. 2 szpilki/geokratkę. Szpilki powinny kotwić elementy konstrukcyjne geokratki nie wystające powyżej jej powierzchni (kotwienia powinny być niewidoczne po wypełnieniu otworów kruszywem).

Otwory w geokratkach należy uzupełnić kruszywem łamanym 2/16mm.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, wyniki badań wszystkich materiałów potwierdzające wymagania klasowe i gatunkowe wg p.2.

Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu :

- grubości wykonanego uzupełnienia poboczy – tolerancja  2cm – 1x / 500m,

- równości podłużnej powierzchni pobocza mierzonej łatą 4m i klinem – tolerancja  10 mm – co 50m,

- spadków poprzecznych przy pomocy szablonu lub łaty i poziomicy elektronicznej – tolerancja  0,5% – co 50m,

- sprawdzenie parametrów nośności i zagęszczenia (w przypadku umocnienia mieszanką niezwiązaną) - co 200m. Wymagane parametry: Is ≥ 1,00 lub Io ≤ 2,20, E2 ≥ 120 MPa (badanie wg PN-S-02205). Inżynier może dopuścić wykonanie badań lekką płytą do obciążeń dynamicznych poprzez określenie dynamicznego modułu odkształcenia warstwy Evd. Obliczoną wartość Evd otrzymuje się poprzez przeliczenie parametru Evd z wykorzystaniem stosownych dla materiału warstwy współczynników korelacyjnych. Evd ≥ 60 MPa.

- wizualnym sprawdzeniu prostoliniowości krawędzi pobocza po wykonaniu uzupełnienia materiałem.

7.	Obmiar robót

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnionego pobocza geokratką na podbudowie z mieszanki niezwiązanej.

8.	Odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.	Podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanego i odebranego umocnionego pobocza umocnionego geokratką na podbudowie z mieszanki niezwiązanej.obejmuje:

- zakup i transport materiałów na miejscu składowania,

- przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności,

- transport podłużny na budowie,

- wbudowanie geowłókniny

- uzupełnienie górnej warstwy pobocza mieszanką niezwiązaną,

- wyprofilowanie warstwy z zachowaniem projektowanych spadków na projektowaną grubość, z zapasem na zagęszczenie,

- zagęszczenie materiału w poboczu,

- wykonanie warstwy wyrównawczej i wbudowanie geokratek zgodnie z wytycznymi producenta

- bieżące utrzymanie czystości nawierzchni wzdłuż prowadzonych Robót,

- wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

10.	Przepisy związane

## 10.1 Normy

| PN-EN 13242+A1:2010 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym |
| --- | --- |
| PN-EN 13285:2004 | Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje |
| PN-EN 13286-2:2007 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. |
| PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B. |
| BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. |

## 10.2 Inne dokumenty

WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, IBDiM, Warszawa 2010.

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, Część 2: Załącznik, GDDP,Warszawa 1998.

Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.